附錄

鋼筋機械式續接性能等級、試驗項目、試驗方法及允收標準規定

一、鋼筋機械式續接性能等級及試驗項目

(1)	鋼筋機械式續接依其性能分為SA級及B級機械式續接，續接位置應依設計圖說、施工圖或工程司指示辦理。

(2)	鋼筋機械式續接性能試驗項目如表一所示。

表一 鋼筋機械式續接性能試驗項目

| 試驗項目 | SA級 | B級 |
| --- | --- | --- |
| 母材鋼筋基本拉伸試驗 | ○ | ○ |
| 續接試體單向拉伸及滑動試驗 | ○ | ○ |
| 續接試體重複負載及滑動試驗 | X | ○ |
| 續接試體高塑性反復負載試驗 | ○ | X |
| 續接試體高週次疲勞試驗 | △ | △ |

註：○適用、X不適用、△僅適用於具有高週次疲勞問題之續接位置

二、鋼筋機械式續接性能試驗法及允收標準

(1)	鋼筋機械式續接試驗應依CNS 15560之規定辦理，惟CNS 15560之指定負載、加載反復週次、加載群組及加載循環週次等，應依下列各測試項目之規定辦理。另依CNS 15560第5.4(c)節亦得試驗前於續接器兩側之鋼筋上各刻劃兩個標示如圖一所示，標示點距離續接器兩端或夾具均不得小於1/2鋼筋標稱直徑及20mm，以量測續接處外兩側鋼筋之伸長量。

(2)	母材鋼筋基本拉伸試驗：應依CNS 15560第9.2節之規定辦理。試樣應使用鋼筋原有之形狀，不得施予機械加工。試樣裁切時，不得使試片受高溫影響。母材鋼筋之機械性質應符合CNS 560之規定。如有任一母材鋼筋不符合規定，則所有續接試體視為無效試體。

(3)	續接試體單向拉伸及滑動試驗:應依CNS 15560第9.3及9.7節之規定辦理，其指定負載及加載程序如圖二及表二所示。

圖一 鋼筋機械式續接試驗裝置示意圖

圖二 續接試體單向拉伸及滑動試驗加載程序示意圖

(4)	續接試體拉伸重複負載及滑動試驗:應依CNS 15560第9.5及9.7節之規定辦理，其指定負載、加載迴圈數及程序如圖三及表二所示。

圖三 續接試體重複負載及滑動試驗加載程序示意圖

(5)	續接試體高塑性反復負載試驗:應依CNS 15560第9.5節之規定辦理，其規定施加負載、指定應變、應變群組、群組加載反復週次及程序如圖四及表二所示，滑動量得依圖五所示方法計算。

試驗過程如發生試體挫曲之現象，該試驗視為無效而非試體不合格。

圖四 續接試體高塑性反復負載試驗加載程序示意圖

圖五 當次滑動量計算法示意圖

註：當次滑動量之計算，如圖五所示取負載在鋼筋規定降伏強度下限值50%拉力至25%壓力之間，由拉至壓及由壓至拉之相對軸向變形量，分別扣除該試體之彈性變形量，取兩者之平均值為當次滑動量。彈性變形以該試體加載至鋼筋規定降伏強度下限值之70%之割線彈性模數計算，計算滑動量用之Ej值不少於190,000 MPa，亦不得超過300,000 MPa。

(6)	續接試體高週次疲勞試驗: 應依CNS 15560 第9.6節之規定辦理，其加載程序指定之較高拉應力及較低之拉力或壓力則依契約規定。

(7)	續接試體各項試驗之允收標準如表三所列，試驗結果不符規定時，應依CNS 2608第9節之規定進行重驗，如重驗結果符合規定時，該批產品(包含續接器及其附件)視為合格，否則該批產品應予以拒收。

各項試驗達允收標準後，依加載程序拉至破壞，其破壞模式如為續接器斷裂或鋼筋拔出者，除契約另有規定外，不得作為續接器拒收之理由。

表二 續接試體試驗加載程序

| 試驗項目 | 加載程序 | 試驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 單向拉伸及滑動試驗 | 0 →0.60Py →0.02Py →拉至破壞 滑動量如圖二所示 | CNS 15560 第9.3節 第9.7節 |
| 重複負載及滑動試驗 | 0 →(0.95Py ↔↔ 0.02Py)x30回 →拉至破壞 滑動量如圖三所示 | CNS 15560 第9.5節 第9.7節 |
| 高塑性反復負載試驗 | 0 →(0.95Py ↔↔-0.5Py)x16回 → (6y ↔ -0.5Py)x8回 →(12y ↔ -0.5Py)x8回 →拉至破壞 滑動量如圖四及圖五所示 | CNS 15560 第9.5節 |

註： PyPy 對應於鋼筋最小規定降伏強度fyfy之軸向力；標稱降伏伸長量y =鋼筋規定降伏強度下限值fy除以標稱彈性模數(200,000 N/mm2)乘以伸長計檢測長度Lg。

表三 鋼筋機械式續接性能允收標準

| 續接試體試驗項目 |  | SA級 | B級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母材基本拉伸試驗 |  | 符合CNS 560之規定 |  |
| 單向拉伸及滑動試驗 | 抗拉強度fucfuc | ≥ 1.25fy 且 ≥ fu | ≥ 1.25fy |
|  | 滑動量s | ≤ 0.1 mm | ≤ 0.1 mm |
|  | 續接處外鋼筋之伸長率suεsu | ≥ CNS 560規定值 | ≥ 2% |
| 重複負載及滑動試驗 | 抗拉強fuc | -- | ≥ 1.25fy |
|  | 滑動量(s)30cδs30c | -- | ≤ 0.3 mm |
|  | 續接處外鋼筋之伸長率su | -- | ≥ 2% |
| 高塑性反復負載試驗 | 抗拉強度fuc | ≥ 1.25fy 且 ≥ fu | -- |
|  | 滑動量(s)16c δs16c | ≤ 0.3 mm | -- |
|  | 滑動量(s)24c δs24c | ≤ 0.9 mm | -- |
|  | 滑動量(s)32c | ≤ 1.8 mm | -- |
|  | 續接處外鋼筋之伸長率εsusu | ≥ ≥ CNS 560規定值 | -- |
| 高週次疲勞試驗 |  | 續接處不得產生疲勞裂紋或斷裂 |  |

註：fuc=fuc=續接試體實測抗拉負載除以鋼筋標稱剖面積；fy=fy =鋼筋最小規定降伏強度值；fu=fu =鋼筋最小規定抗拉強度值；su=續接處外兩側鋼筋伸長率之較大值，量測伸長率之標記點距離為3倍鋼筋標稱直徑，標記點距離續接器兩端或夾具均不得小於1/2鋼筋標稱直徑及20 mm；鋼筋續接處之殘留滑動量及當次滑動量如圖二至圖五。