經濟部水利署施工規範

第02726章級配粒料底層

95年4月14日頒訂

105年1月6日經水工字第10505002260號函第一次修訂

# 1.	  通則

## 1.1	本章概要

說明鋪面工程(不含臨時設施)中級配粒料底層之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

## 1.2	工作範圍

### 1.2.1	涵蓋底層所用級配粒料之篩選、散鋪、滾壓、維護等。

### 1.2.2	天然級配粒料底層

### 1.2.3	碎石級配粒料底層

### 1.2.4	再生級配粒料底層

## 1.3	相關章節

### 1.3.1	第02336章--路基整理

### 1.3.2	第02722章--級配粒料基層

## 1.4	相關準則

### 1.4.1	中華民國國家標準(CNS)

#### (1) CNS  486    粗細粒料篩析法

#### (2) CNS  488    粗粒料密度、相對密度(比重)及吸水率試驗法

#### (3)	CNS  490	 粗粒料(37.5㎜以下)磨損試驗法驗法

#### (4)	CNS  5088	 土壤液性限度試驗、塑性限度試驗及塑性指數決定法

#### (5)	CNS  11777-1土壤含水量與密度關係試驗法(改良式夯實試驗法)

#### (6) CNS  14732	 依粗料含量調整土壤夯實密度試驗法

#### (7) CNS  14733	 以砂錐法測定土壤工地密度試驗法

#### (8) CNS  15312  粗粒料中破碎顆粒含量試驗法

### 1.4.2	美國州公路及運輸協會(AASHTO)

#### (1)	AASHTO T180	Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop

#### (2)	AASHTO T191	Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by the Sand-Cone Method

#### (3) AASHTO T224   Standard Method of Test for Correction for Coarse Particles in the Soil Compaction Test

### 1.4.3 美國材料試驗協會(ASTM)

#### (1) ASTM D4253     Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table

#### (2) ASTM D4254     Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density

#### (3) ASTM D1556    Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method

1.4.4  目的事業主管機關再利用規定

#### (1)	內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式

#### (2)	經濟部事業廢棄物再利用管理辦法

#### (3)	經濟部再生利用之再生資源項目及規範

## 1.5    資料送審

### 1.5.1  使用天然、碎石或再生等級配粒料進料前，應先提送符合本章2.2.1級配及品質規定文件資料，報監造單位審查核可後，始可進料。

# 2.	  產品

## 2.1    材料

### 2.1.1  天然級配粒料係指天然岩石或礫石經篩選製成之級配粒料。

### 2.1.2  碎石級配粒料係指天然岩石或礫石經碎解製成之級配粒料。

### 2.1.3		再生級配粒料係指石材廢料、營建剩餘土石、廢棄混凝土、廢瀝青混凝土、廢磚瓦或廢陶瓷等軋製而成之級配粒料，其品質應符合「內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」、「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」要求，其再利用用途為「道路工程粒料」，並經目的事業主管機關同意使用者。

### 2.1.4	天然、碎石或再生等級配粒料中所含雜質，總含量不得大於2％(重量百分比)。

### 2.2	級配及品質

### 2.2.1  所用商購天然、碎石或再生等級配粒料者，除契約圖說另有規定外，其級配及品質需符合下列規定：

##### (1)級配

##### 表一  級配規定

| 試驗篩 | 通過方孔試驗篩之重量百分率(%) |  |
| --- | --- | --- |
| mm | ##### A型 | B型 |
| 50.0(2") | ##### 100 | 100 |
| 37.5(1.5") | ##### 75～90 | ##### 90～100 |
| 25.0(1") | ##### 55～70 | ##### 75～90 |
| 19.0(3/4") | ##### 45～60 | ##### 70～85 |
| 9.5(3/8") | ##### 30～45 | ##### 50～65 |
| 4.75(No.4) | ##### 25～35 | ##### 40～55 |
| 0.425(No.40) | ##### 8～20 | ##### 15～30 |
| 0.075(No.200) | ##### 2～8 | ##### 10～20 |

##### (2)品質

表二  品質規定

| 材料項目 | 試驗方法 | 試驗項目及規定 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然(含就地取料)、碎石等級配粒料 | CNS 490 | 洛杉磯磨損率＜50 % |  |
|  | CNS 488 | 比重＞2.5 |  |
| 再生級配粒料 | CNS 490 | 洛杉磯磨損率＜50 % |  |
|  | CNS 488 | 比重＞2.2 |  |

### 2.2.2  所用就地取料者依設計圖說規定辦理，粒料品質需符合前款表二品質規定。

# 3.	  施工

## 3.1	準備工作

### 3.1.1	路基或基層整理

#### 路基應依設計圖說坡度、斷面等規定維持良好狀況，如有坑洞、車槽鬆散或凹凸不平等情形，必須予以翻修整理，至符合設計規定為止。

## 3.2	施工方法

### 3.2.1	散鋪材料

#### (1)運達工地之合格材料，攤平於已整理完成之路基或基層面上或分堆堆置於路基或基層上，然後以機動平路機或適當機具攤平。

#### (2)在散鋪前，如監造工程司認為必要，應按其指示在路基或基層上灑水，以得到適宜濕度。

#### (3)散鋪時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按監造工程司之指示，以機動平路機或適當機具拌和至前述現象消除為止。

#### (4)級配粒料應按設計圖說所示或監造工程司指示之厚度分層均勻鋪設，每層厚度約略相等。

#### (5)鋪設時，應避免損及其下面路基、基層或已鋪設之前一層，並按所需全寬度鋪設。

#### (6)每層壓實度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或監造工程司核准外，每層最大壓實厚度不得超過30㎝。

### 3.2.2	滾壓

#### (1)級配粒料散鋪及整形完成後，以三輪壓路機或震動壓路機滾壓。

#### (2)滾壓時，如有需要應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有適當之含水量，俾能壓實至所規定之密度。

#### (3)如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。

#### (4)滾壓時應由路邊開始，如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開始時須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅實，達到所規定之壓實度時為止。

#### (5)在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。

#### (6)壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實。

#### (7)滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部分，然後滾壓平整。

#### (8)最後一層滾壓完成後，應以機動平路機或其他適當之機具刮平，或以人工修平，隨即再予滾壓。

#### (9)刮平及滾壓工作應相繼進行，得視實際需要酌量灑水，直至所有表面均已平整堅實，並符合設計圖說所示之斷面為止。

## 3.3	檢驗

### 3.3.1	級配粒料篩分析及品質

#### (1)檢驗方法、頻率及標準，如下表：

| 檢驗項目 |  | 檢驗方法 | 檢驗頻率 | 檢驗標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 級配粒料篩分析 (不含就地取料) |  | CNS 486 | - 每一工程或每一料源至少1次。 - 進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。 | 應符合本章2.2.1(1)級配規定 |
| 級配粒料品質 | 天然(含就地取料)、碎石等級配粒料 | CNS 490 CNS 488 |  | 洛杉磯磨損率＜50 % |
|  |  |  |  | 比重＞2.5 |
|  | 再生 級配粒料 |  |  | 洛杉磯磨損率＜50 % |
|  |  |  |  | 比重＞2.2 |

#### (2)檢驗結果未符合規定，如已鋪設材料應予刨除並運離工地。

### 3.3.2  壓實度及相對密度

#### (1)檢驗方法、頻率及標準，如下表：

| 材料 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 檢驗頻率 | 檢驗標準 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ型級配 | 相對密度試驗 (含工地密度) | ASTM D4253 ASTM D4254 ASTM D1556 | 1.每工程至少1次。 2.每層滾壓完成後，每層數量以1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。 | 相對密度： 80%以上。 |  |
| Ｂ型級配 | 普羅克達夯實試驗 | CNS 11777-1 AASHTO T180 (求取最大乾密度，再與工地密度試驗求得壓實度值) | 每一料源至少1次(得視現場料源變化增做試驗次數) |  | 壓實度： 1.道路95%以上。 2.堤頂90%以上。 |
|  | 工地密度試驗 | CNS 14733 AASHTO T191 (含有粗粒料者以CNS 14732修正) | 每層滾壓完成後，每層數量以1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。 |  |  |

#### (2)檢驗結果未符合規定時，繼續滾壓或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新滾壓，以達到所規定之密度。

## 3.3.3  厚度檢驗

#### (1)檢測位置以隨機方式決定，檢測厚度所留洞孔，應以適當之材料填補夯實。

#### (2)檢驗頻率及標準，如下表：

| 檢驗項目 | 檢驗頻率 | 檢驗標準 |
| --- | --- | --- |
| 鋪築完成路面厚度檢驗 | 數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併入前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗 | #### 檢測厚度結果，應符合下列規定。 #### 1.加總檢測厚度之平均值≧設計厚度。 #### 2.任一厚度值與設計厚度之容許誤差≦1.5cm。 |

#### (3)檢測結果未符合規定時，應將其表面翻鬆後補充新料，並按規定重新滾壓後再取樣一點，檢驗壓實度(或相對密度)及厚度，檢驗結果按本章相關規定處理，其費用應由廠商負責。

## 3.4	抽驗機制

## 3.4.1  材料施工中，如監造單位對其品質有疑慮時，得辦理抽驗本章2.2.1規定之檢驗項目，經抽驗合格者，其抽驗費用由機關支應；抽驗不合格者，已鋪設材料應予刨除並運離工地，其抽驗費用及相關損失由廠商負責。

### 3.4.2  抽驗結果如雜質含量大於2%，已鋪設材料應予刨除並運離工地，其抽驗費用及相關損失由廠商負責。

## 3.5	維護

### 3.5.1	已完成之底層應經常灑水保養，以防細料散失。

### 3.5.2	如底層於鋪設面層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，應重新整平滾壓。

# 4.	  計量與計價

## 4.1	計量

### 4.1.1	級配粒料底層依不同規格，按完工後經驗收合格之壓實數量，以m2(加註厚度)，為單位計量。

### 4.1.2	檢驗依契約詳細項目表計量。

## 4.2	計價

### 4.2.1	依契約詳細價目表內所列不同材料規格，以m2(加註厚度)，為單位計價。

### 4.2.2	該項單價已包括材料之供應、運輸、裝卸、散鋪、灑水、滾壓、刮平及為完成底層所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所需之費用在內。

### 4.2.3	超出設計寬度及厚度所鋪設之任何部分均不予計價。

### 4.2.4	檢驗單價包括完成檢驗之計價。人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

<本章結束 >