經濟部水利署施工規範「第03378章 多孔混凝土」修正對照表
本次修正規定	原規定	修正說明
1.1 本章概要 / 1.1.1 說明多孔混凝土工程中之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。 / 1.1.2 多孔混凝土又稱無細粒料混凝土(No-fines concrete)或透水混凝土，為由均勻級配之粗粒料、微量或無細粒料，且無足量水泥漿之混凝土材料。其藉由粗粒料表面的水泥漿體，使粒料因表面接觸而互相固結產生強度，同時形成多孔隙的混凝土骨架，提供透水功能。本章多孔混凝土應用於堤防、護岸之綠化植生護坡工法，係將植生機能附加於混凝土結構體上之多孔質素材，可作為動植物與微生物等棲息及繁殖場所及鋪面與道路。	1.1 本章概要 / 1.1.1 多孔混凝土又稱無細粒料混凝土(No-fines concrete)或透水混凝土，為由均勻級配之粗粒料、微量或無細粒料，且無足量水泥漿之混凝土材料。其藉由粗粒料表面的水泥漿體，使粒料因表面接觸而互相固結產生強度，同時形成多孔隙的結構體，提供透水功能。本章說明多孔混凝土工程中之材料配合設計、檢驗、施工及養護等相關規定。 / 1.1.2 本章多孔混凝土應用於堤防、護岸之綠化植生護坡工法，係將植生機能附加於混凝土結構體上之多孔質素材，可作為動植物與微生物等棲息及繁殖場所，而非結構體用途，故其無法承受太大的載重。	修正文字並將1.1.1章節內容調整至1.1.2。
1.2 工作範圍 / 包括多孔混凝土之拌和、輸送、澆置、養護、接縫處理、檢驗等相關工作。	1.2 工作範圍 / 1.2.1 卜特蘭水泥混凝土 / 1.2.2 混凝土養護及保護 / 1.2.3 施工縫	1.新增鋪面及道路之使用。 / 2.刪除文字。
1.3 相關章節 / 1.3.1 水利署施工規範第02385章--混凝土坡面工 / 1.3.2 水利署施工規範第03310章—結構用混凝土 / 1.3.3 水利署施工規範第03438章—混凝土塊 / 1.3.4 水利署施工規範第09968章—河川彩繪 / 1.3.5 水利署多孔混凝土材料性質試驗方法 / 1.3.6 第03050章--混凝土基本材料及施工方法 / 1.3.7 第03052章--卜特蘭水泥 / 1.3.8 第03390章--混凝土養護	1.3 相關章節 / 1.3.1 第03050章--混凝土基本材料及施工方法 / 1.3.2 第03052章--卜特蘭水泥 / 1.3.3 第03390章--混凝土養護 / 1.3.4 第03310章--結構用混凝土 / 1.3.5 經濟部水利署多孔混凝土材料性質試驗方法	1.將經濟部水利署施工規範調整為水利署施工規範。 / 2.配合增加水利署混凝土坡面工、結構用混凝土、混凝土塊、河川彩繪相關章節。 / 3.項次及順序調整。
1.4 相關準則 / 1.4.1 中華民國國家標準（CNS） / (1)CNS 61 卜特蘭水泥 / (2)CNS 1240 混凝土粒料 / (3)CNS 3090 預拌混凝土 / (4)CNS 1232 混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗法 / (5)CNS 1238 混凝土鑽心試體及鋸切長條試體取樣法 / (6)CNS 1241 利用鑽心試體測定混凝土構件厚度試驗法 / (7)CNS 10757 塗料一般檢驗法 / (8)CNS 11297 混凝土圓柱試體蓋平法 / (9)CNS 12283 混凝土用化學摻料 / (10)CNS 12549 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐碴粉 / (11)CNS 12891 混凝土配比設計準則 / (12)CNS 13961 混凝土拌和用水	1.4 相關準則 / 1.4.1 中華民國國家標準（CNS） / （1）CNS 61 R2001 卜特蘭水泥 / （2）CNS 1240 A2029 混凝土粒料 / （3）CNS 3090 A2042 預拌混凝土	1.新增相關準則。 / 2.刪除CNS類號。
1.5 資料送審 / 1.5.1 拌和廠設備資料、拌和及運輸計畫 / 廠商應依據CNS 3090之規定並參考建議配比提送有關混凝土組成材料來源、拌和及運輸計畫。該計畫應說明拌和廠之資格、設備型式、位置及所採用之拌和設備與單位產量、材料供應實績資料及運輸規劃。 / 1.5.2 相關試驗報告 / (1)試驗報告 / 供應單一工程混凝土總量≥5,000m3之拌和廠，應檢附1年內經政府機關、財團法人或學術機構等驗證單位依據CNS 3090驗證合格之證明文件，經監造單位審核通過後方得供料。 / 小於5,000m3者，得由拌和廠檢送符合CNS 3090之自主檢查表及廠商確認單，送機關備查。 / (2)配比設計 / A.多孔混凝土配比設計及相關書面資料 / 廠商得參考1.5.4建議配比表提出配比設計，且經配比試拌確認試驗合格經執行機關同意後採用。 / B.配比設計所提送資料中至少須包括下列資料: / a.水泥及添加物(礦物摻料、化學參料)：提出符合本規範之證明文件或試驗報告。 / b.粒料物理性質試驗結果。 / c.粗(細)粒料之級配資料，列成表格或線圖。 / d.水與水泥之重量比，或水與膠結料之重量比。 / e.多孔混凝土抗壓強度(f'c)與孔隙率(含其關係曲線)。 / f.配比設計之要求平均抗壓強度(f'cr）。 / (3)現地試做報告 / 於現場進行試作，配合夯實設備之效能，驗證28天之透水性、孔隙率、單位重是否符合配比設計與工程需求。 / 1.5.3 其他文件 / (1)廠商與預拌混凝土廠所訂之合約，使用影本時需加蓋與正本相符章。 / (2)預拌混凝土品質保證書。 / (3)預拌混凝土產製之工廠登記證影本。 / (4)多孔混凝土送貨單。 / 1.5.4 建議配比表 / (1)低強度建議配比表： / 骨材粒徑 水灰比 骨材量kg/m3 水泥 / kg/m3 水 / kg/m3 抗壓 / 強度 kgf/cm2 孔隙率 / (%) / (5~10mm) 0.25 1475 190 47 30 43 / 228 57 34 43 / 266 66 36 42 / 303 76 41 42 / 0.30 174 52 44 40 / 209 63 46 40 / 244 73 46 38 / 279 84 59 39 / 0.35 161 56 49 38 / 194 68 58 38 / 226 79 67 33 / 258 90 63 34 / 0.40 150 60 51 35 / 180 72 59 34 / 210 84. 84 34 / 240 96. 70 35 / (10~20mm) 0.25 1544 182 45 56 38 / 218 55 58 38 / 255 64 64 37 / 291 73 66 36 / 0.30 167 50 28 42 / 201 60 28 41 / 234 70 37 39 / 268 80 44 38 / 0.35 155 54 45 39 / 186 65 50 39 / 217 76 69 35 / 248 87 71 37 / 0.40 144 58 48 38 / 173 69 51 38 / 201 81 62 34 / 230 92 66 32 / (2)高強度建議配比表： / 骨材 / 粒徑 細骨材 / kg/m3 粗骨材 / kg/m3 水泥 / kg/m3 水 / kg/m3 抗壓 / 強度 kgf/cm2 藥劑 / kg/m3 增稠劑 / kg/m3 孔隙率 / (%) / 5~10mm) 0 1540 341 122 175 [2.0] [2.6] 18 / 0 363 130 210 [2.2] [2.6] 17 / 33 402 143 245 [2.4] [2.7] 13 / 83 418 150 280 [2.5] [2.7] 10 / [註]：藥劑及增稠劑須符合CNS 12283 混凝土用化學摻料，由廠商自行調整始用。	1.5 資料送審 / 1.5.1 品質計畫 / 1.5.2 拌和廠設備資料及拌和計畫 / (1)廠商應依據CNS 3090之規定提送有關混凝土組成材料來源及拌和計畫書。該計畫書應說明拌和廠之型式、位置及所採用之拌和設備與單位產量。 / (2)監造工程司對運送至工地之預拌混凝土品質有質疑時，得要求至預拌混凝土工廠進行必要的取樣檢驗及設備檢查，廠商應要求預拌混凝土廠配合辦理，如預拌混凝土廠拒絕配合辦理，監造工程司得要求廠商改至其他預拌混凝土廠購買，廠商不得拒絕，其造成之一切損失概由廠商負責。該項取樣之檢驗費用，如檢驗合格，費用由機關負擔，如不合格則由廠商負擔。 / 1.5.3 施工計畫 / 廠商得將澆置計畫併整體施工計畫書於施工前提出，內容包括澆置進度、澆置順序、施工程序與要領、施工縫位置、養護方式等。 / 1.5.4 多孔混凝土出貨單 / 每一車多孔混凝土送達工地卸料前，應提送3份混凝土出貨單。 / 1.5.5配比設計 / (1)同一標稱抗壓強度之多孔混凝土，其契約總量大於[2000立方公尺] [ ]時，需進行配比設計與配比試拌。 / (2)配比設計所提送資料中至少須包括下列資料： / A.水泥及添加物：提出符合本規範之證明文件或試驗報告。 / B.粒料物理性質試驗結果。 / C.粒料與水泥之重量比。 / D.水與水泥之重量比，或水與膠結料之重量比。 / E.多孔混凝土抗壓強度（fc'）（6種齡期以上）與孔隙率。 / (3)同一標稱抗壓強度之多孔混凝土，其契約總量小於[2000立方公尺] [ ]時，需提出1年內經核可之配比設計資料；或提出包含1.5.5(2)A~D之配比設計資料。 / (4)建議配比表： / 骨材粒徑 水灰比 骨材量Kg/M3 水泥 / Kg/M3 水 / Kg/M3 抗壓 / 強度 Kgf/cm2 垂流量 / (%) 孔隙率 / (%) / (5~10mm) 0.25 1475 189.66 47.42 30 0 43.0 / 227.60 56.90 34 42.6 / 265.53 66.38 36 42.3 / 303.46 75.87 41 41.6 / 0.30 174.31 52.29 44 0 39.8 / 209.17 62.75 46 39.0 / 244.03 73.21 46 38.2 / 278.89 83.67 59 38.8 / 0.35 161.25 56.44 49 0 37.8 / 193.50 67.72 58 37.0 / 225.75 79.01 67 33.2 / 258.00 90.30 63 34.0 / 0.40 150.01 60.00 51 0 34.5 / 180.01 72.01 59 33.9 / 210.01 84.01 84 34.0 / 240.02 96.01 70 34.9 / (10~20mm) 0.25 1544 181.97 45.49 56 0 37.8 / 218.36 54.59 58 37.6 / 254.76 63.69 64 36.8 / 291.15 72.79 66 36.0 / 0.30 167.23 50.17 28 0 41.5 / 200.68 60.20 28 41.2 / 234.13 70.24 37 38.6 / 267.57 80.27 44 37.6 / 0.35 154.71 54.15 45 0 39.2 / 185.65 64.98 50 38.6 / 216.59 75.81 69 35.0 / 247.53 86.64 71 36.6 / 0.40 143.92 57.57 48 0 38.2 / 172.71 69.08 51 37.9 / 201.49 80.60 62 33.6 / 230.28 92.11 66 31.5	1.品質計畫與施工計畫回歸三級品管，於施工規範刪除。 / 2.調整文字及項次。 / 3.增加試辦結果須提送機關認可後施做。 / 4.為推廣多孔混凝土，調整配比設計需提送總量及部分規定。 / 5.增加高強度之建議配比表。 / 6.刪除垂流量欄位。建議表數字四捨五入。
2 產品 / 2.1 材料之一般規定 / 多孔混凝土之水泥、粒料等之要求 / (1)水泥 / 水泥應符合CNS61「卜特蘭水泥」之規定。 / (2)水 / 水之使用規定需符合CNS13961。 / (3)化學摻料 / 化學摻料之使用規定需符合CNS12283。 / (4)粒料 / A. 除契約另有規定外，低強度配比之粗粒料建議使用粒徑約介於10 ~ 20mm、5 ~ 10mm粒群及單一粒徑或同等材料中的適合者，高強度粗粒料原則建議採5 ~ 10mm，或適合者。 / B. 粗粒料之規定除粒徑外，其餘均須符合CNS 1240中對粗粒料之規定。 / C.高強度配比中使用之細粒料，包含天然砂、加工砂或兩者之組合砂，均須符合CNS 1240中對細粒料之規定。 / (5)礦物掺料 / A.除契約另有規定外，無論礦物摻料含量多寡，皆應提送配比設計資料，經執行機關核准後使用。 / B.飛灰及水淬高爐爐碴粉使用規定比照第03310章結構用混凝土辦理。 / (6)表面防護漆及耐磨層(面層有設計者) / A.表面防護漆及耐磨層可視需要斟酌設計使用，使用前應一併提送配比及送審資料，經執行機關核准後使用。 / B.耐磨層使用粒徑2.5 ~ 7mm，使用比照CNS 1240規定。 / C.防護漆之材料選用及規定，可參考水利署水利署施工規範第09968章河川彩繪。	2 產品 / 2.1 材料之一般規定 / 多孔混凝土之水泥、粒料等之要求 / (1)水泥 / 水泥應符合CNS61「卜特蘭水泥」之規定。 / (2)水 / 水之使用規定需符合CNS13961。 / (3)化學摻料 / 化學摻料之使用規定需符合CNS12283、CNS12833。 / (4)粒料 / A. 除契約另有規定外，粗粒料建議使用粒徑約介於10 ~ 20mm、5 ~ 10mm粒群及單一粒徑或同等材料中的適合者。 / B. 粗粒料之規定除粒徑外，其餘均須符合CNS 1240中對粗粒料之規定。 / (5)礦物掺料 / A.除契約另有規定外，無論礦物摻料含量多寡，皆應提送配比設計資料，經監造單位核准後使用。 / B.飛灰及水淬高爐爐碴粉使用規定比照第03310章結構用混凝土辦理。	1.刪除不適用之CNS12833。 / 2.新增高強度配比中細粒列之規定。 / 3.監造單位修正為執行機關。 / 4.增加表面防護漆及耐磨層規定。
3.施工 / 3.1 準備工作 / 3.1.1 澆置前之準備 / (1)預埋物應依照設計圖說位置準確定位並妥為固定，澆置多孔混凝土時應注意防止預埋物之發生位移。 / (2)澆置前之通知 / 澆置多孔混凝土應於事前通知監造工程司，未經同意不得澆置。 / 3.1.2 運送設備 / 多孔混凝土運送機具可採具傾卸功能之卡車或混凝土預拌車，惟利用可傾卸式卡車運送時，必須有防止多孔混凝土水份散失措施（如：裝載完成後，立刻蓋上不透水布，直到澆置前必須保持覆蓋狀態）。	3.施工 / 3.1 準備工作 / 3.1.1 澆置前之準備 / (1)預埋物應依照設計圖說位置準確定位並妥為固定，澆置多孔混凝土時應注意防止預埋物之發生位移。 / (2)澆置前之通知 / 澆置多孔混凝土應於事前通知監造工程司，未經同意不得澆置。 / 3.1.2 運送設備 / 多孔混凝土運送機具可採具傾卸功能之卡車或混凝土預拌車，惟利用可傾卸式卡車運送時，必須有防止多孔混凝土水份散失措施（如：裝載完成後，立刻蓋上不透水布，直到澆置前必須保持覆蓋狀態）。	未修正
3.2 施工方法 / 3.2.1 準備工作 / (1)將堤防護岸、鋪面或道路接觸面所在之表面整平夯實，可舖設地工織物等方式以防止土壤材料之析出。 / (2)澆置前經監造工程司檢查符合規定後，始得進行澆置多孔混凝土。 / 3.2.2 一般規定 / (1)澆置多孔混凝土前，應先清除模板面及接觸面之雜物。 / (2)多孔混凝土因為比表面積很大，水泥漿較少之故，須特別留意材料的乾燥問題。運搬及澆置之際，從多孔混凝土出廠至澆置完成時間，應低於60分鐘；超過60分鐘未澆置完成者，除經監造單位核准者外，該車剩餘混凝土應運離工地不得使用，其所造成之一切損失由廠商負責。惟多孔混凝土如有添加第03050章--混凝土基本材料及施工方法之B型、D型、G型或第二型流動化混凝土用化學摻料，而時間未超過120[ ]分鐘者，經監造工程司認定能達到規定時，得同意使用。 / (3) 利用具傾卸功能之車輛運搬過程中，骨材與漿體有分離的可能性，於澆置前再予多孔混凝土攪拌均勻。 / (4) 混凝土應連續澆置且以適當之厚度分層澆置，並於下層混凝土凝結前澆置上層混凝土，上下層間之澆置間隔時間不超過45分鐘，以免形成脆弱面。 / (5) 耐磨層(面層有設計者)原則於多孔混凝土初凝前施作，以現場拌合平整鋪設，可依據設計需要使用顏料，鋪設完成後迅速滾壓夯實。 / (6)防護漆於耐磨層(面層有設計者)完成後三天噴灑，增加耐磨性及圖案之變化。 / 3.2.3 夯實 / (1)於坡面施工時以拍實鋼板順坡度作推擠並上下振動拍實。於水平面施工時，先均等的將所定之舖設厚度攤平後，再利用小型機具進行夯實工作，並分層夯實直到設計厚度為止。 / (2)進行填充工時，為了防止漿體化之填充材漏出，在多孔混凝土澆置前依設計預先鋪設過濾材。 / 3.2.4 施工及伸縮接縫 / 施工及伸縮縫應設置於對結構強度影響最小之處。除按工程圖說或施工計畫設置外，原則採10~15[ ]m設置一處；若有需設置非預定之其他位置、形狀及處理方式須以書面經監造單位同意。 / 3.2.4 養護 / 多孔混凝土在澆置後立即噴灑養護劑，或以濕潤的麻布或帆布覆蓋，以防止多孔混凝土表面乾燥，並依水利署施工規範第03310章「結構用混凝土」之規定辦理養護。	3.2 施工方法 / 3.2.1 準備工作 / (1)將堤防護岸接觸面所在之表面整平夯實，除設計另有規定外，以舖設地工織物等方式以防止土壤材料之析出。 / (2)澆置前經監造工程司檢查符合規定後，始得進行澆置多孔混凝土。 / 3.2.2 一般規定 / (1)澆置多孔混凝土前，應先清除模板面及接觸面之雜物。 / (2)多孔混凝土因為比表面積很大，水泥漿較少之故，須特別留意材料的乾燥問題。運搬及澆置之際，從多孔混凝土出貨至澆置完成時間，應低於60分鐘；超過60分鐘未澆置完成者，除經監造單位核准者外，該車剩餘混凝土應運離工地不得使用，其所造成之一切損失由廠商負責。 / (3) 利用具傾卸功能之車輛運搬過程中，骨材與漿體有分離的可能性，於澆置前再予多孔混凝土攪拌均勻。 / (4) 混凝土應連續澆置且以適當之厚度分層澆置，並於下層混凝土凝結前澆置上層混凝土，上下層間之澆置間隔時間不超過45分鐘，以免形成脆弱面。 / 3.2.3 夯實 / (1)於坡面施工時以拍實鋼板順坡度作推擠並上下振動拍實。於水平面施工時，先均等的將所定之舖設厚度攤平後，再利用小型機具進行夯實工作，並分層夯實直到設計厚度為止。 / (2)進行填充工時，為了防止漿體化之填充材漏出，在多孔混凝土澆置前依設計預先鋪設過濾材。 / 3.2.4 施工接縫 / 施工接縫應設置於對結構強度影響最小之處。除按工程圖說或施工計畫設置之預定施工縫外；若有需設置非預定之施工縫，其位置、形狀及處理方式須以書面經監造單位同意。 / 3.2.4 養護 / 多孔混凝土在澆置後立即噴灑養護劑，或以吸水的麻布或帆布覆蓋，以防止多孔混凝土表面乾燥，並依第03390章--混凝土養護規定連續養護7日以上。	1.增加鋪面及道路使用，並調整文字。 / 2.修正為出廠至澆置完成，以符合實際。 / 3.依據工程會施工綱要規範第3050章，增列澆置時間超過60分鐘惟如有添加相關緩凝劑得經監造同意後使用。 / 4.新增「耐磨層(面層)」、「防護漆」使用規定。 / 5.養護依據本署施工規範辦理。 / 6.增加伸縮縫規定及設置間距。
3.3 檢驗 / 3.3.1 新拌多孔混凝土檢驗 / 卸貨時新拌多孔混凝土的品質檢驗項目、方法、時機與頻率依下表辦理，未達允收標準不得施作並予退料。 / 卸貨時混凝土之品質管理 / 項目 試驗方法 試驗時機與頻率 允收標準 / 孔隙率 新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗[註1] 混凝土送達施工現場時；1次/200 / 立方公尺 為規定值之± 10% / [註]：本署多孔混凝土材料性質試驗方法 / 3.3.2 硬固多孔混凝土的檢驗 / 固多孔混凝土的品質檢驗項目、試驗方法與頻率依下表辦理，未符判定基準依評估不合格之規定處理。 / 種類 試驗項目 試驗方法 試驗頻率 試體採樣時期與試體材齡 判定基準 / 硬固多孔混凝土 圓柱試體 / 抗壓強度 參照 / CNS 1174 / CNS 1232 / CNS 11297 / 備註: / 多孔混凝土圓柱試體製作與一般混凝土略不同，製作方式可參考附錄。 每200立方公尺採取1組，餘數達40 立方公尺以上者增做1組 / 及每澆置1日採取1組以上之圓柱試體。而且1組試驗須提供3個試體供試。 試驗齡期28天 連續三組試體的平均強度≧設計強度f’c / 且任一組試體平均強度≧f’c-35kgf/cm2 / 孔隙率 孔隙率 / [註] 每 200立方公尺採取1組，不足200立方公尺者亦同。而且1組試驗須提供3個試體供試。 試驗齡期28天 任1個試體均不得低於0.75規定值，且平均孔隙率須等於或超過0.85設計值。 / 現場透水性試驗 現場透水率 依日本道路協會JRA排水性鋪裝技術指引之現場透水性試驗法 每1000平方公尺，配合厚度檢驗透水性1次。 ≧900 ml / 15sec，不符規定時，應拆除重做。 / 有設計者 耐磨性 CNS 10785 施工後1次 < [0.3]g，不符規定時，應拆除重做。 / 附著性 CNS 10757(方格黏滯法) 施工後1次 10點無剝落，不符規定時，應拆除重做。 / 防滑係數 ASTM E30393 施工後1次 ≧ [40] BPN，不符規定時，應拆除重做。 / [註]: 本署多孔混凝土材料性質試驗方法 / 3.3.3 完成面管理 / 多孔混凝土的完成面品質管理應依照下表所示辦理，未符判定基準時依評估不合格之規定處理。 / 項目 時期、次數 判定基準 / 完成面基準高 施工每50公尺隨機選樣量測1處，未達50公尺部分亦須加測1處；若施工總長度小於50公尺，每1工程均量測2處。 ± 30 公釐 / 厚度 - 20 公釐 / 坡面長 未滿3公尺時- 30公釐； / 3公尺以上時- 40公釐 / 總長 ± 100公釐	3.3 檢驗 / 3.3.1 新拌多孔混凝土檢驗 / 卸貨時新拌多孔混凝土的品質檢驗項目、方法、時機與頻率依下表辦理，未達允收標準不得施作並予退料。 / 卸貨時混凝土之品質管理 / 項目 試驗方法 試驗時機與頻率 允收標準 / 孔隙率 新拌多孔混凝土孔隙率測定試驗[註1] 混凝土送達施工現場時；1次/200 / 立方公尺 為設計值之± 15% / 垂流量 垂流量試驗[註] 2%以內 / [註]：本署多孔混凝土材料性質試驗方法 / 3.3.2 硬固多孔混凝土的檢驗 / 固多孔混凝土的品質檢驗項目、試驗方法與頻率依下表辦理，未符判定基準依評估不合格之規定處理。 / 種類 試驗項目 試驗方法 試驗頻率 試體採樣時期與試體材齡 判定基準 / 硬固多孔混凝土 抗壓強度 參照 / CNS 1232 每200立方公尺採取1次及每澆置1日採取1次以上之圓柱試體。而且1次試驗須提供3個試體供試。 試驗齡期28天 任1個試體均不得低於0.75fc'，且平均抗壓強度須等於或超過0.85fc'。 / 孔隙率 孔隙率 / [註] 每 200立方公尺採取1次，不足200立方公尺者亦同，。而且1次試驗須提供3個試體供試。 試驗齡期28天 任1個試體均不得低於0.75設計值，且平均孔隙率須等於或超過0.85設計值。 / [註]: 本署多孔混凝土材料性質試驗方法 / 3.3.3 完成面管理 / 多孔混凝土的完成面品質管理應依照下表所示辦理，未符判定基準時依評估不合格之規定處理。 / 項目 時期、次數 判定基準 / 完成面基準高 施工每50公尺隨機選樣量測1處，未達50公尺部分亦須加測1處；若施工總長度小於50公尺，每1工程均量測2處。 ± 30 公釐 / 厚度 - 20 公釐 / 坡面長 未滿3公尺時- 30公釐； / 3公尺以上時- 40公釐 / 總長 ± 100公釐	1.刪除垂流量以符實際。 / 2.修正圓柱試體判定基準及試驗方法，並增加多孔混凝土圓柱試體製作方式供參考。 / 2.新增耐磨層(面層)檢驗標準。 / 3.新增現場透水性檢驗。 / 4.調整項次。
3.4 保護及修補 / 3.4.1 工程最終驗收前，多孔混凝土表面、角隅如有無法接受之損壞及瑕疵，廠商應負責修補至監造工程司認可之狀況。	3.4 保護及修補 / 3.4.1 工程最終驗收前，多孔混凝土表面、角隅如有無法接受之損壞及瑕疵，廠商應負責修補至監造工程司認可之狀況。	未修正
3.5 不合格之處理 / 3.5.1 不合格之判定 / (1)圓柱式體1組3個試體之平均抗壓強度或孔隙率低於規定值之85%者，或1組3個試體中任一試體抗壓強度或孔隙率低於規定值之75%者。 / (2)鑽心1組3個試體其厚度平均小於設計值，或單一試體小於設計值20公釐以上者。 / (3)現場透水性試驗未達900 ml / 15sec以上者。 / 3.5.2 不合格之混凝土構造物依下列規定辦理 / (1)拆除不合格位置前後各10M範圍之構造物。 / (2)追蹤不合格位置之前後不同位置或前後不同日期所施工相同強度、相同水灰比之混凝土，直至合格為止，以確定其餘應拆除之範圍。 / (3)前款應拆除之範圍廠商應重做，所有一切損失(包括工期及拆除重做之工資材料)，概由廠商負擔。不合格範圍外構造物如受拆除行為影響，其相關費用及損失亦由廠商負擔。重做應依規定頻率檢驗，所有費用由廠商負擔。 / (4)機關為符合公共利益之特定需要，應拆重作之混凝土，經適當評估認定結構無不安全之虞者，得以「不拆除亦不予計價」方式處置，該不予計價之混凝土包括混凝土澆置所需之工料費。為評估認定所需之一切費用由廠商負擔。	3.5 不合格之處理 / 3.5.1 / (1) 1組3個試體其強度或孔隙率平均值≧85 %設計值，且單一試體在設計值70 %以上及未達設計值75 %者；或1組3個試體其強度或孔隙率平均值達設計值80 %以上未達85 %，且單一試體在設計值75 %以上者。經檢討其不影響結構安全、原設計功能需求，廠商得提出申請並出具安全切結書，由專任工程人員確認簽章，經機關審核同意得不必拆換或拆除重做，依該不符合單元(或區塊)結構物契約價金之百分 之十不予計價，並罰該不符合單元(或區塊)結構物契約價金之百分之五，作為該項缺失之懲罰性違約金。 / (2) 1組3個試體其強度或孔隙率之平均值小於80 %設計值，或單一試體未達設計值70 %者，拆除該組試體代表之單元(或區塊)結構物。	1.調整項次。 / 2.依據本署施工規範第3310章結構用混凝土修訂。 / 3.增加厚度及透水性不合格判定。 / 4.修訂不合格之辦理。
4.計量與計價 / 4.1 計量 / 4.1.1 多孔混凝土項目，以[平方公尺][ ]計量。 / 4.1.2 因切除或敲除過度而修補之多孔混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之多孔混凝土，均不予計量。	4.計量與計價 / 4.1 計量 / 4.1.1 多孔混凝土項目，以[平方公尺][ ]計量。 / 4.1.2 因切除或敲除過度而修補之多孔混凝土，或用於修補或更換瑕疵部位之多孔混凝土，均不予計量。	未修正
4.2 計價 / 4.1.1 多孔混凝土項目之單價計價，該項單價已包括澆置該構造物所必需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及檢（試）驗等費用在內。 / 4.1.2 本章之附屬工作已包含於有關混凝土項目內計價。	4.2 計價 / 4.1.1 多孔混凝土項目之單價計價，該項單價已包括澆置該構造物所必需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及檢（試）驗等費用在內。 / 4.1.2 本章之附屬工作已包含於有關混凝土項目內計價。	未修正
附錄-多孔混凝土圓柱試體製作方式(參考) / 器材準備：15X30混凝土試體鋼模、夯槌、直徑15cm鋼板墊片(可於墊片上焊接鋼筋，方便拿取) / 試體製作步驟：分三層夯實，每層25下 / 1.將新拌透水混凝土填入混凝土試體鋼模內，其高度約一半試體高度。 / 2.稍微撥平透水混凝土表面，放入15cm鋼板墊片，以夯槌夯實25下，每下皆拉滿套筒行程，使夯實能量相同。 / 3.取出鋼板墊片，取出時可稍微轉動墊片，防止石頭漿體被黏起來。 / 4.接著填入第二層，其填入高度約鋼模向下3~5公分。 / 5.重複2.3.步驟 / 6.接著填入第三層，其填入高度約鋼模向上3~5公分，並將高出試體鋼模的部分以雙手整理成土丘的形狀。 / 7.將一顆沒有填入透水混凝土的試體鋼模之底板移除，並套在剛剛製作第三層試體鋼模上，使鋼模壁加以延伸。 / 8.放入15cm鋼板墊片，以夯槌夯實25下，每下皆拉滿套筒行程，使夯實能量相同。 / 9.取出鋼板墊片與延伸鋼模，取出時可稍微轉動墊片，防止石頭漿體被黏起來。 / 10.完成。		1.新增附錄，因多孔混凝土圓柱試體製作方式與一班混擰土略不同，因此增加製作方式以供參考。 / 2.本製作方式係由社團法人台灣混凝土學會(TCI)參考ASTM C1688,the Standard Test Method for Density and Void Content of Freshly Mixed Pervious Concrete.修正建議。