【附件一】
修正前
切結書

本	公司承攬　貴機關
        工程，今因本工程需要獲准設置工地型預拌混凝土設備，自應遵照「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」及契約條文規定，並遵守：
（一）本設備產製之預拌混凝土專供本工程使用，絕不對外營業，
（二）本工程竣工或契約終止（解除）前，本公司必須將本工地型預拌混凝土設備拆除完畢並恢復原狀，且不得向工程主辦機關請求任何費用；屆期若未拆除，得由機關處置並賠償機關之損害，
（三）因本工地型預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由本公司負完全責任，倘有違反，願受契約規定罰則懲處，特立此切結書為憑。
此　　致
（主辦機關）

廠 商：
負責人姓名：
住 址：
中華民國 年 月 日
【附件二】
修正前
預拌水庫淤泥混凝土品質保證書
切結本公司供應	公司（營造廠）使用於	工程之預拌混凝土廠為登記有案之合法拌和廠，且所生產之預拌混凝土品質符合國家規範、工程契約所訂規格及未使用海砂，立書人願負法律上完全之責任；並同意配合作必要之檢查、取樣檢驗及拌和材料稱量記錄資料隨時提供查核。 謹切結保證。

立書人之公司（工廠）名稱：	（簽章）
公司（工廠）地址：
廠商登記或核准設立字號：
負 責 人：	（簽章）
身份證字號：
地 址：

     廠 商 副 署： 廠 商 名 稱：	（簽章）

廠商負責人：	（簽章）

中 華 民 國	年	月	日

【附件三】
修正前
混凝土品質評估資料記錄表<範例>
設計混凝土數量：12060 M3		坍度：15 cm；	最 大 粒 徑 ：1.9 cm
設 計 強 度：210 kgf/cm2		開工日期：	預定完工日期：
工 程 名 稱：

試體 / 編號	採樣地點	拌和 / 方式	採樣 / 日期	試驗 / 日期	28天抗壓強度	各組試體強度(kgf/cm2)			備註
						平均	連續3組平均	合格判定
B-1					206	204	213.7
					195
					211
B-2					213	217
					220
					218
B-3					221	220		合格
					230
					209
B-4

B-5

B-6

B-14

B-15

	n=	Σα=		size 12{ { bar {x}}={}} {}		σ＝		V＝
n：圓柱試體個數，α：圓柱試體抗壓強度(kgf/cm2)； size 12{ { bar {x}}} {} ：圓柱試體平均強度；σ：標準偏差；V：變異係數 / size 12{ { bar { size 8{x}}= { { size 10{ Sum {α} } } over { size 10{n} } } matrix { {} # {} } ； matrix { {} # {} } σ= sqrt { size 10{ { { Sum { \( α - { bar {x}} \) rSup { size 10{2} } } } over { size 10{n} } } } } matrix { {} # ；{} } matrix { {} # size 10{V= { { size 10{σ} } over { size 10{ { bar {x}}} } } } {} } times "100"%}} {} / 評估標準： / 1.任何連續三組強度之平均值高於規定強度 size 12{f rSub { size 8{c} } rSup { size 8{'} } } {} ，且無任何一組之強度低於規定強度 size 12{f rSub { size 8{c} } rSup { size 8{'} } } {} 之值超過40kgf/cm2。 / 2.各試體之強度高於規定強度 size 12{f rSub { size 8{c} } rSup { size 8{'} } } {} 之個數佔75%以上。 3.變異係數V低於25%。 / 評估結果：□合格 □不合格

品管人員： 廠商

【附件一】
(修正後)
切結書

本	公司承攬　貴機關
        工程，今因本工程需要獲准設置工地型拌和設備，相關機具已參考CNS 3090相關規定完成檢校及契約條文規定，並遵守：
（一）本設備產製之預拌混凝土專供本工程使用，絕不對外營業，
（二）本工程竣工或契約終止（解除）前，本公司必須將本工地型預拌混凝土設備拆除完畢並恢復原狀，且不得向工程主辦機關請求任何費用；屆期若未拆除，得由機關處置並賠償機關之損害，
（三）因本工地型預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由本公司負完全責任，倘有違反，願受契約規定罰則懲處，特立此切結書為憑。
此　　致
（主辦機關）

廠 商：
負責人姓名：
住 址：
中華民國 年 月 日

【附件二】 (修正後)
預拌水庫淤泥混凝土品質保證書
切結本公司供應	公司（營造廠）使用於	工程之預拌混凝土廠為登記有案之合法拌和廠，且所生產之預拌混凝土品質符合國家規範、工程契約所訂規格及未使用海砂，且無使用飛灰及水淬高爐爐碴粉以外之爐碴及其他未經許可之材料，立書人願負法律上完全之責任；並同意配合作必要之檢查、取樣檢驗及拌和材料稱量記錄資料隨時提供查核。 謹切結保證。

立書人之公司（工廠）名稱：	（簽章）
公司（工廠）地址：
廠商登記或核准設立字號：
負 責 人：	（簽章）
身份證字號：
地 址：

     廠 商 副 署： 廠 商 名 稱：	（簽章）

廠商負責人：	（簽章）

中 華 民 國	年	月	日

【附件三】
(修正後)
預拌水庫淤泥混凝土送貨單(範本)
公司名稱：
廠名：
廠址：
電話:

工程名稱：
澆置地點：
契約編號：
日期： 年 月 日				出廠時間： 時 分		到達時間： 時 分		卸完時間： 時 分			車次：
車號						總重	kg			水泥型式
規格	28日強度				kgf/cm2	空重	kg			爐石型式
	設計坍度				cm	淨重	kg			飛灰型式
	最大粒徑				mm	水膠(灰)比				附加劑型式
	設計坍流度				cm	水泥重量 kg / 爐石重量 kg / 飛灰重量 kg / 藥劑重量 kg		3分石重 kg / 6分石重 kg / 細骨材重 kg / 用水重量 kg			SCC等級
交貨數量					m3
累積數量					m3
備註		本送貨單格式係參考CNS3090預拌混凝土訂定，除前述項目外，業者可以依其需求增列所需項目，或採經濟部(工業局)「工廠設立許可或核准登記附加負擔辦法」訂定之送貨單格式。 / 本表「到達時間、卸完時間、工地簽收」三項須由工地現場人員填寫，其餘應由混凝土供應商填寫。 / 本表之「設計坍度」適用於一般混凝土，「設計坍流度」適用於自充填混凝土(SCC)、水中不析離混凝土、高流動性混凝土等；依設計圖說兩者擇一填寫。 / 在施工現場加水而影響品質，賣方既不負責。 / 進入工地現場，請戴安全帽。						調度員簽章			工地簽收

【附件四】
建議配比設計參考表
(修正後)
1.石門水庫淤泥混凝土之建議配比設計(單位：kg/m3)
項次	設計強度(kgf/cm2)	水灰比 / (w/c)	水泥 / (kg)	水 / (kg)	粗粒料 (三分石)	細粒料 (天然粗砂)	水庫淤泥 / (W=50%)	藥劑(g)	淤泥 取代率(%)
1	210	0.65	370	150	875	720	180		20
2		0.65	400	80	785	640	360		40
3		0.65	440	15	690	565	540		60
4	175	0.78	335	170	885	725	180		20
5		0.78	365	105	790	650	360		40
6		0.78	400	40	695	570	540		60
7	140	0.83	300	155	920	755	190		20
8		0.83	330	85	820	670	380		40
9		0.83	355	15	720	590	560		60

2.日月潭水庫淤泥混凝土之建議配比設計(單位：kg/m3)
項次	設計強度(kgf/cm2)	水灰比 / (w/c)	水泥 / (kg)	水 / (kg)	粗粒料 (三分石)	細粒料 (天然粗砂)	水庫淤泥 / (W=50%)	藥劑(g)	淤泥 取代率(%)
1	210	0.65	370	150	880	720	180		20
2		0.65	400	80	780	635	360		40
3		0.65	425	15	670	550	520		60
4	175	0.78	335	170	890	730	180		20
5		0.78	365	105	785	640	360		40
6		0.78	390	40	680	560	530		60
7	140	0.83	300	155	925	755	190		20
8		0.83	325	85	820	670	370		40
9		0.83	350	10	715	585	560		60

3.南化水庫淤泥混凝土之建議配比設計(單位：kg/m3)
項次	設計強度(kgf/cm2)	水灰比 / (w/c)	水泥 / (kg)	水 / (kg)	粗粒料 (三分石)	細粒料 (天然粗砂)	水庫淤泥(W=50%)	藥劑(g)	淤泥 取代率(%)
1	210	0.65	370	150	880	720	180		20
2		0.65	400	80	780	635	360		40
3		0.65	425	15	670	550	520		60
4	175	0.78	335	170	890	730	180		20
5		0.78	365	105	785	640	360		40
6		0.78	390	40	680	560	530		60
7	140	0.83	300	155	925	755	190		20
8		0.83	325	85	820	670	370		40
9		0.83	350	10	715	585	560		60

4.曾文水庫淤泥混凝土之建議配比設計(單位：kg/m3)
項次	設計強度(kgf/cm2)	水灰比 / (w/c)	水泥 / (kg)	水 / (kg)	粗粒料 (三分石)	細粒料 (天然粗砂)	水庫淤泥(W=50%)	藥劑(g)	淤泥 取代率(%)
1	210	0.65	370	150	880	720	180		20
2	175	0.78	335	170	880	720	180
3	140	0.83	295	155	915	750	180

5.白河水庫淤泥混凝土之建議配比設計(單位：kg/m3)
項次	設計強度(kgf/cm2)	水灰比 / (w/c)	水泥 / (kg)	水 / (kg)	粗粒料 (三分石)	細粒料 (天然粗砂)	水庫淤泥(W=50%)	藥劑(g)	淤泥 取代率(%)
1	210	0.65	370	150	880	720	180		20
2	175	0.78	335	170	890	730	180
3	140	0.83	300	155	920	755	190

6.阿公店水庫淤泥混凝土之設計配比(單位：kg/m3)
項次	設計強度(kgf/cm2)	水灰比 / (w/c)	水泥 / (kg)	水 / (kg)	粗粒料 (三分石)	細粒料 (天然粗砂)	水庫淤泥(W=50%)	藥劑(g)	淤泥 取代率(%)
1	210	0.65	370	150	880	720	180		20
2	175	0.78	335	170	890	730	180
3	140	0.83	300	155	920	750	190

註:1.藥劑使用量得視廠牌，特性等因素自行調整。
2.若淤泥含水量非50%，須自行調整用水量。
3.得依本章2.1.7款之規定比例添加飛灰、水淬高爐爐碴粉替代水泥膠結材。

【附件五】 (修正後)
混凝土品質評估資料記錄表<範例> / 設計混凝土數量：12060 M3 坍 度：15 cm ； 最 大 粒 徑 ： 1.9 cm / 設 計 強 度： 210 kgf/cm2 開工日期： 年 月 日 預定完工日期： 年 月 日 / 工 程 名 稱： / 試體 / 編號 採樣 / 地點 拌和 / 方式 採樣 / 日期 試驗 / 日期 28天抗壓強度 各組試體強度(kgf/cm2) 備註 / 單組平均 / ( size 12{x rSub { size 8{i} } } {} ) 連續3組 / 平均 合格判定 / B-1 206 204 / 195 / 211 / B-2 213 217 / 220 / 218 / B-3 221 220 213.71 合格 / 230 / 209 / B-4 211 211.3 216.11 合格 / 215 / 208 / B-5 220 220.3 217.2 合格 / 222 / 219 / … … … … … … … … / B-17 198 199.7 211.1 合格 / 200 / 201 / n=17 Σ size 12{x rSub { size 8{i} } } {} =3595.5 size 12{ { bar {x}}={}} {} (Σ size 12{x rSub { size 8{i} } } {} )/17=211.5 S ＝35.5 V＝16.8％ / n：圓柱試體組數； size 12{x rSub { size 8{i} } } {} ：圓柱試體抗壓強度(單組平均)； size 12{ { bar {x}}} {} ：圓柱試體平均強度(各組平均)； / S：標準差；V：變異係數 / size 12{S= sqrt { { { Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{n} } { \( x rSub { size 8{i} } - {overline {x}} \) rSup { size 8{2} } } } over {n - 1} } } } {} / size 12{ {overline {X}} = { {1} over {n} } Sum cSub { size 8{i=1} } cSup { size 8{n} } {x rSub { size 8{i} } } } {} / size 12{V= { {s} over { {overline {x}} } } times "100"%} {} / 範例評估: / 1.範例中連續三組強度之平均值213.7(kgf/cm2)係試體編號B-1、B-2 、B-3三組平均值(204+217+220)/3，平均值216.1(kgf/cm2)係試體編號B-2、B-3 、B-4三組平均值(217+220+211.3)/3.0，以此類推。 / 2.本範例中任何連續三組強度平均值 210 ( size 12{f rSub { size 8{c} } rSup { size 8{'} } } {} )，且無任何一組之平均強度低於175 ( size 12{f rSub { size 8{c} } rSup { size 8{'} } } {} -35kgf/cm2)。 / 3.變異係數V小於本規範第3.5.3(7)目規定：V=16.8％≦20％。 / 評估結果：■合格 □不合格 / 品管人員： 主任技師(或工地主任)