經濟部水利署施工規範
第02726章
級配粒料底層
94年04月14日經水工字第09405001850號函頒
105年1月6日經水工字第10505002260號函修訂
# 1. 通則
## 1.1 本章概要
說明鋪面工程(不含臨時設施)中級配粒料底層之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。
## 1.2 工作範圍
### 1.2.1 涵蓋底層所用級配粒料之篩選、散鋪、滾壓、維護等。
### 1.2.2 天然級配粒料底層
### 1.2.3 碎石級配粒料底層
### 1.2.4 再生級配粒料底層
## 1.3 相關章節
### 1.3.1 第02336章--路基整理
### 1.3.2 第02722章--級配粒料基層
## 1.4 相關準則
### 1.4.1 中華民國國家標準(CNS)
#### (1) CNS 486 粗細粒料篩析法
#### (2) CNS 488 粗粒料密度、相對密度(比重)及吸水率試驗法
#### (3) CNS 490 粗粒料(37.5㎜以下)磨損試驗法驗法
#### (4) CNS 5088 土壤液性限度試驗、塑性限度試驗及塑性指數決定法
#### (5) CNS 11777-1土壤含水量與密度關係試驗法(改良式夯實試驗法)
#### (6) CNS 14732 依粗料含量調整土壤夯實密度試驗法
#### (7) CNS 14733 以砂錐法測定土壤工地密度試驗法
#### (8) CNS 15312 粗粒料中破碎顆粒含量試驗法
### 1.4.2 美國州公路及運輸協會(AASHTO)
#### (1) AASHTO T180 Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54-kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop
#### (2) AASHTO T191 Standard Method of Test for Density of Soil In-Place by the Sand-Cone Method
#### (3) AASHTO T224 Standard Method of Test for Correction for Coarse Particles in the Soil Compaction Test
### 1.4.3 美國材料試驗協會(ASTM)
#### (1) ASTM D4253 Standard Test Methods for Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table
#### (2) ASTM D4254 Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density
#### (3) ASTM D1556 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by Sand-Cone Method
1.4.4 目的事業主管機關再利用規定
#### (1) 內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式
#### (2) 經濟部事業廢棄物再利用管理辦法
#### (3) 經濟部再生利用之再生資源項目及規範
## 1.5 資料送審
### 1.5.1 使用天然、碎石或再生等級配粒料進料前，應先提送符合本章2.2.1級配及品質規定文件資料，報監造單位審查核可後，始可進料。
# 2. 產品
## 2.1 材料
### 2.1.1 天然級配粒料係指天然岩石或礫石經篩選製成之級配粒料。
### 2.1.2 碎石級配粒料係指天然岩石或礫石經碎解製成之級配粒料。
### 2.1.3 再生級配粒料係指石材廢料、營建剩餘土石、廢棄混凝土、廢瀝青混凝土、廢磚瓦或廢陶瓷等軋製而成之級配粒料，其品質應符合「內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式」、「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」要求，其再利用用途為「道路工程粒料」，並經目的事業主管機關同意使用者。
### 2.1.4 天然、碎石或再生等級配粒料中所含雜質，總含量不得大於2％(重量百分比)。
### 2.2 級配及品質
### 2.2.1 所用商購天然、碎石或再生等級配粒料者，除契約圖說另有規定外，其級配及品質需符合下列規定：
##### (1)級配
##### 表一 級配規定
試驗篩	通過方孔試驗篩之重量百分率(%)
mm	A型	B型
50.0(2")	100	100
37.5(1.5")	75～90	90～100
25.0(1")	55～70	75～90
19.0(3/4")	45～60	70～85
9.5(3/8")	30～45	50～65
4.75(No.4)	25～35	40～55
0.425(No.40)	8～20	15～30
0.075(No.200)	2～8	10～20

##### (2)品質
     表二 品質規定
材料項目	試驗方法	試驗項目及規定	備註
天然(含就地取料)、碎石等級配粒料	CNS 490	洛杉磯磨損率＜50 %
	CNS 488	比重＞2.5
再生級配粒料	CNS 490	洛杉磯磨損率＜50 %
	CNS 488	比重＞2.2

### 2.2.2 所用就地取料者依設計圖說規定辦理，粒料品質需符合前款表二品質規定。
# 3. 施工
## 3.1 準備工作
### 3.1.1 路基或基層整理
#### 路基應依設計圖說坡度、斷面等規定維持良好狀況，如有坑洞、車槽鬆散或凹凸不平等情形，必須予以翻修整理，至符合設計規定為止。
## 3.2 施工方法
### 3.2.1 散鋪材料
#### (1)運達工地之合格材料，攤平於已整理完成之路基或基層面上或分堆堆置於路基或基層上，然後以機動平路機或適當機具攤平。
#### (2)在散鋪前，如監造工程司認為必要，應按其指示在路基或基層上灑水，以得到適宜濕度。
#### (3)散鋪時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按監造工程司之指示，以機動平路機或適當機具拌和至前述現象消除為止。
#### (4)級配粒料應按設計圖說所示或監造工程司指示之厚度分層均勻鋪設，每層厚度約略相等。
#### (5)鋪設時，應避免損及其下面路基、基層或已鋪設之前一層，並按所需全寬度鋪設。
#### (6)每層壓實度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或監造工程司核准外，每層最大壓實厚度不得超過30㎝。
### 3.2.2 滾壓
#### (1)級配粒料散鋪及整形完成後，以三輪壓路機或震動壓路機滾壓。
#### (2)滾壓時，如有需要應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有適當之含水量，俾能壓實至所規定之密度。
#### (3)如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。
#### (4)滾壓時應由路邊開始，如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開始時須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅實，達到所規定之壓實度時為止。
#### (5)在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。
#### (6)壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實。
#### (7)滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部分，然後滾壓平整。
#### (8)最後一層滾壓完成後，應以機動平路機或其他適當之機具刮平，或以人工修平，隨即再予滾壓。
#### (9)刮平及滾壓工作應相繼進行，得視實際需要酌量灑水，直至所有表面均已平整堅實，並符合設計圖說所示之斷面為止。
## 3.3 檢驗
### 3.3.1 級配粒料篩分析及品質
#### (1)檢驗方法、頻率及標準，如下表：
檢驗項目		檢驗方法	檢驗頻率	檢驗標準
級配粒料篩分析 / (不含就地取料)		CNS 486	每一工程或每一料源至少1次。 / 進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。	應符合本章2.2.1(1)級配規定
級配粒料品質	天然(含就地取料)、碎石等級配粒料	CNS 490 / CNS 488		洛杉磯磨損率＜50 %
				比重＞2.5
	再生 / 級配粒料			洛杉磯磨損率＜50 %
				比重＞2.2

#### (2)檢驗結果未符合規定，如已鋪設材料應予刨除並運離工地。
### 3.3.2 壓實度及相對密度
#### (1)檢驗方法、頻率及標準，如下表：
材料	檢驗項目	檢驗方法	檢驗頻率	檢驗標準
Ａ型級配	相對密度試驗 / (含工地密度)	ASTM D4253 / ASTM D4254 / ASTM D1556	1.每工程至少1次。 / 2.每層滾壓完成後，每層數量以1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。	相對密度： / 80%以上。
Ｂ型級配	普羅克達夯實試驗	CNS 11777-1 / AASHTO T180 / (求取最大乾密度，再與工地密度試驗求得壓實度值)	每一料源至少1次(得視現場料源變化增做試驗次數)	壓實度： / 1.道路95%以上。 / 2.堤頂90%以上。
	工地密度試驗	CNS 14733 / AASHTO T191 / (含有粗粒料者以CNS 14732修正)	每層滾壓完成後，每層數量以1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。

#### (2)檢驗結果未符合規定時，繼續滾壓或以翻鬆灑水或翻曬晾乾後重新滾壓，以達到所規定之密度。
## 3.3.3 厚度檢驗
#### (1)檢測位置以隨機方式決定，檢測厚度所留洞孔，應以適當之材料填補夯實。
#### (2)檢驗頻率及標準，如下表：
#### (3)檢測結果未符合規定時，應將其表面翻鬆後補充新料，並按規定重新滾壓後再取樣一點，檢驗壓實度(或相對密度)及厚度，檢驗結果按本章相關規定處理，其費用應由廠商負責。
檢驗項目	檢驗頻率	檢驗標準
鋪築完成路面厚度檢驗	數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併入前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗	檢測厚度結果，應符合下列規定。 / 1.加總檢測厚度之平均值≧設計厚度。 / 2.任一厚度值與設計厚度之容許誤差≦1.5cm。

## 3.4 抽驗機制
## 3.4.1 材料施工中，如監造單位對其品質有疑慮時，得辦理抽驗本章2.2.1規定之檢驗項目，經抽驗合格者，其抽驗費用由機關支應；抽驗不合格者，已鋪設材料應予刨除並運離工地，其抽驗費用及相關損失由廠商負責。
### 3.4.2 抽驗結果如雜質含量大於2%，已鋪設材料應予刨除並運離工地，其抽驗費用及相關損失由廠商負責。
## 3.5 維護
### 3.5.1 已完成之底層應經常灑水保養，以防細料散失。
### 3.5.2 如底層於鋪設面層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，應重新整平滾壓。
# 4. 計量與計價
## 4.1 計量
### 4.1.1 級配粒料底層依不同規格，按完工後經驗收合格之壓實數量，以m2(加註厚度)，為單位計量。
### 4.1.2 檢驗依契約詳細項目表計量。
## 4.2 計價
### 4.2.1 依契約詳細價目表內所列不同材料規格，以m2(加註厚度)，為單位計價。
### 4.2.2 該項單價已包括材料之供應、運輸、裝卸、散鋪、灑水、滾壓、刮平及為完成底層所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所需之費用在內。
### 4.2.3 超出設計寬度及厚度所鋪設之任何部分均不予計價。
### 4.2.4 檢驗單價包括完成檢驗之計價。人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。
<本章結束 >