第03438章 混凝土塊修正對照表
本次修正條文(草案)	目前規範條文
1.4 相關準則 / 1.4.1 CNS 941 鋼纜 / 1.4.2 CNS 5398 鋼索夾 / 1.4.3 CNS 1247 熱浸鍍鋅檢驗法	1.4 相關準則 / 1.4.1 CNS 941 鋼纜 / 1.4.2 CNS 5398 鋼索夾	相關準則增列CNS 1247 熱浸鍍鋅檢驗法
1.5 資料送審	1.5 資料送審
1.5.1 鋼(鐵) 模及吊環(耳)之材質、尺寸、設計圖說(廠商如使用專利設計之鋼模，應先合法取得專利所有人之同意)。	1.5.1 鋼(鐵) 模及吊環(耳)之材質、尺寸、設計圖說(廠商如使用專利設計之鋼模，應先合法取得專利所有人之同意)。
1.5.2 鋼筋、混凝土依相關章節規定送審	1.5.2 鋼筋、混凝土依相關章節規定送審
1.5.3 鋼索(纜)、鋼索夾送審: / (1) 鋼索(纜)之材質、尺寸、最小拉斷負載、鍍鋅量須符合設計圖說或CNS 941規定，並檢具3年內拉力試驗及鍍鋅量之試驗報告。 / (2) 鋼索夾之尺度、重量、扭力值須符合設計圖說或CNS 5398規定，並檢具3年內之扭力試驗報告。	1.5.3 鋼索(纜)、鋼索夾送審: / (1) 鋼索(纜)之材質、尺寸須符合設計圖說及CNS 941規定，並檢具拉力試驗報告。 / (2) 鋼索夾之材質、尺寸須符合設計圖說及CNS 5398規定。	1、依CNS 941增列鋼索(纜)之最小拉斷負載、鍍鋅量之規定，試驗報告以3年內為限。 / 2、依CNS 5398 增列鋼索夾之扭力值檢驗，試驗報告以3年內為限。
3.6 檢驗	3.6 檢驗
3.6.1 除契約圖說另有規定外，本章混凝土塊使用之混凝土材料依第03310章或第03801章辦理檢驗;鋼筋依第03210章規定辦理檢驗。	3.6.1 除契約圖說另有規定外，本章混凝土塊使用之混凝土材料依第03310章或第03801章辦理檢驗;鋼筋依第03210章規定辦理檢驗。
3.6.2 鋼索(纜)、鋼索夾檢驗: / 鋼索(纜)、鋼索夾之檢驗依設計圖說或下表規定辦理: / 鋼索(纜)、鋼索夾檢驗表 / 品項 檢驗項目 檢驗時機 檢驗頻率 檢驗標準 檢驗方法 / 鋼索(纜) 拉力試驗 使用前 每批檢驗1次 設計圖說或CNS 941 CNS 941 / 鍍鋅量 CNS 1247 / 鋼索夾 扭力試驗 設計圖說或CNS 5398 CNS 5398 / 1、鋼索(纜)拉力及鍍鋅量試驗依CNS941規定，如使用CNS 941規範之G種6X24標稱直徑20、22、24mm檢驗標準值規定如下: / 鋼索標稱直徑 最小拉斷負載 鍍鋅量最小值 / 20mm 183KN / (18,660kgf) 95g/m2 / 22mm 222KN / (22,638kgf) 95g/m2 / 24mm 264KN / (26,920kgf) 110g/m2 / 2、鋼索夾最小扭力值依CNS 5398規定，如使用CNS 5398規範表6第1型A類標稱直徑20、22、25mm檢驗標準值規定如下: / 鋼索夾標稱直徑 最小扭力值 備註 / 20mm(3/4”) 1380 kg-cm 試驗扭力為依CNS 5398表6及4.3.2規定增加10%之扭力值。 / 22mm(7/8”) 1934 kg-cm / 25mm(1”) 1934 kg-cm	3.6.2 鋼索(纜)、鋼索夾檢驗: / 檢驗項目 檢驗時機 頻率 檢驗方法及標準 / 鋼索』鋼索夾組合拉力試驗 使用前 200組檢驗1次，餘數大於50組，增做1次。 CNS 941及 / 設計圖說	1、刪除鋼索與鋼索夾組合拉力試驗。 / 2、增加鋼索(纜)拉力強度、鍍鋅量之試驗規定。 / 3、增加鋼索夾之扭力之試驗規定。
4.1 計量 / 本章工作混凝土以「塊」計量、鋼筋以「公噸(或公斤)」計量、鋼索(纜)以「公尺」計量、鋼索夾以「個」計量。	4.1 計量 / 本章工作混凝土以「塊」計量。	增列鋼筋、鋼索(纜)、鋼索夾之計量。