經濟部水利署施工規範
第02346章
地工沙腸袋
108年7月1日經水工字第10805127910號函頒訂
1.	通則
1.1	本章概要
說明地工沙腸袋(tube)之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。
1.2	工作範圍
包括地工沙腸袋之臨時固定、管線配置與連結、展開與佈設、沙腸袋填灌、檢驗及完成本章所規定之相關工作。
1.3	相關章節
1.3.1 水利署施工規範第02342章 地工織物
1.4	相關準則
1.4.1	中華民國國家標準（CNS）
(1)	CNS 8150	紡織品縫合強力檢驗法
(2) CNS 13105	紅外線分光光度分析法通則
(3)	CNS 13298	地工織物正向透水率試驗法
(4)	CNS 13300	地工織物抗拉力試驗法（寬幅法）
(5)	CNS 14262	地工織物表觀開孔徑試驗法
1.4.2	美國材料試驗協會（ASTM）
(1)	ASTM D4355	Standard Test Method for Deterioration of Geotextiles by Exposure to Light, Moisture and Heat in a Xenon Arc Type Apparatus
(2)	ASTM D4491	Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity
(3)	ASTM D4595	Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method
(4)	ASTM D4751	Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile
(5)	ASTM D4884	Standard Test Method for Strength of Sewn or Thermally Bonded Seams of Geotextiles
(6)	ASTM D6241	Standard Test Method for Static Puncture Strength of Geotextiles and Geotextile -Related Products Using a 50-mm Probe
(7)	ASTM G154	Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials
1.5	定義
地工沙腸袋(tube)：以地工織物加工縫合製成之管狀袋體結構，可用於河沙或海沙材料填灌使用，袋體本身具有良好的細料顆粒保留率及透水率，地工沙腸袋填灌完成後可作為臨時圍堰、護岸、丁壩、高灘地保護、基礎保護工、人工沙丘、人工養灘圍堰、離岸潛堤消減波能、突堤攔截漂沙穩固海岸等。
1.6	資料送審
1.6.1	地工沙腸袋材料送審文件：
(1)	出廠證明或供料證明文件。
(2)	試驗合格證明文件。
(3)	織布材料樣品及型錄。
(4)沙腸袋縫接(或黏接)修補計畫。
2.	產品
2.1	材料
2.1.1	填灌材料
按契約圖說規定之材料，得來自現地規劃之取沙區，或其他經監造單位認可之取沙來源等。除契約另有規定外，為減少地工沙腸袋填充後之沉陷，原則上通過#200號篩粒徑之細粒料比例不得高於15%(重量百分比)，若填充過程無法達契約填灌高度，廠商應重新提送分項施工計畫更換取沙料源區，報請機關同意後施工。
2.1.2	地工沙腸袋
地工沙腸袋之材質為聚乙烯纖維(PE)或聚丙烯纖維(PP)。除契約另有規定外，地工沙腸袋之材質及物理性質須符合下列表格規定。
# 表1 地工沙腸袋材質及物理性質
檢驗項目	檢驗方法	單位	檢驗標準			備註
			第I類 / 沙腸袋高度1.2≤H≤1.6m	第II類 / 沙腸袋高度 / 1.6<H≤2.0m
織布材質檢驗	CNS 13105		試驗報告判定材質為PE或PP
抗拉強度	CNS 13300 / 或ASTM D4595	kN/m	縱向≥75 / 橫向≥95	縱向≥[120] / 橫向≥[120]
伸長率	CNS 13300 / 或ASTM D4595	%	≤25	≤[25]
縫合強度	CNS 8150 / 或ASTM D4884	kN/m	≥50%原抗拉強度檢驗值			袋體頭尾兩端縫合處及袋身接縫處。
正向透水率	CNS 13298 / 或ASTM D4491	s-1	≥0.2		≥[0.2]
表觀開孔徑	CNS 14262 / 或ASTM D4751	mm	≤0.43		≥[0.43]
抗穿刺強度	ASTM D6241	kN	≥8		≥[8]
抗紫外線 / (或人工輻射)	ASTM G154(Cycle 1) / 或ASTM D4355	kN/m	≥90%原抗拉強度檢驗值

# 備註：
抗紫外線照射時間為連續照射500小時(以上)：(1)地工沙腸袋總數量＜10,000M2，可免送驗，以沙腸袋送審試驗合格證明文件替代。(2)地工沙腸袋總數量≧10,000M2，於材料進場施工前，取樣檢驗1次，試驗合格後，始得進料施工，施工中得免再抽驗。(3)若抗紫外線檢驗不合格，則該批沙腸袋材料應予退貨。
2.如有其他特殊功能需求，如河床質地、坡度、流速、水位變化頻繁等不同水力條件考量等，得於設計階段依據設計功能需求辦理應力分析後修正本表[ ]檢驗標準值，作為工程施工檢驗之標準，以符實需。

2.2	輸沙管及臨時固定設施
2.2.1	輸沙管
輸沙管及配件、佈設長度、尺寸等可依廠商設備能力自行配置使用，輸沙管可為高密度聚乙烯(HDPE)、鋼管、橡膠或其他經監造單位核可之材質，廠商選用管材需符合灌注壓力需求。輸沙管線佈設，如有需要可加設浮筒等設施，以避免輸沙管線遭沙土掩埋或方便後續管線遷移作業。
2.2.2	臨時固定設施
配合地工沙腸袋現地施工條件，如需設置臨時固定設施，廠商應選擇合適尺寸之機具或設備配合施作，以利工程作業順利進行，一般常見臨時固定設施有鋼架、鋼樁、鋼管、竹樁及錨具等。
3.	施工
3.1	準備工作
3.1.1	地工沙腸袋不得遭雨水浸泡、陽光直曬或其他有害於織布材料之方式儲存。
3.1.2	地工沙腸袋於現場搬運時，不得造成表面磨損、切口、刮痕、穿刺或撕裂，吊運作業應採用高張力布質吊帶或其他非金屬材質繩索輔助吊運。
3.1.3	地工沙腸袋施作前，應依契約圖說完成工程放樣，避免施作位置偏離預定施設位置。
3.1.4	廠商須依現地狀況、預期填灌功率、沙腸袋尺寸等條件，選用適合之抽灌沙設備及輸沙管構件，必要時可增設相關浮筒配件。輸沙管線末端可使用柔性管材或L型鋼管接頭，以利地工沙腸灌注端的作業操作。
3.1.5	地工沙腸袋填灌前，佈設完成的抽灌沙設備及管線構件需先試運轉，經監造單位確認管線連結穩定及抽輸沙狀況良好，方可開始填灌地工沙腸袋。
3.2	施工方法
3.2.1	佈設區域整平與整理
地工沙腸袋之佈設區域，應於填灌工作進行前，先將可能刺破沙腸袋之異物移除，並將佈設區域整平，如有額外設計佈設基礎防掏刷織物，應於整地完成後再行展開舖設及固定。
3.2.2	臨時固定設施設置
配合地工沙腸袋現地施工條件，如需設置臨時固定設施，則應選用可輔助沙腸袋填灌作業與定位之設施，除契約另有規定或經監造單位同意，該臨時固定設施應於沙腸袋填灌完成後予以移除。
3.2.3	管線配置與連結
抽輸沙管線應依工程取沙區及地工沙腸袋預定填灌區妥善規劃佈設，避免影響其他作業進行。輸沙管材單元間連結與搭接需確實穩固，避免填灌過程中因壓力產生管件分離現象。
3.2.4	地工沙腸袋展開與佈設
(1)沙腸袋展開作業，可依袋體大小及施作地點條件，輔以機械方式於預定施作位置完成展開攤平，展開過程需將灌注口朝上，如有設置基礎防掏刷織布，應於袋體舖設前舖設完成。
(2)施作位置如有設置臨時固定設施，應以繫繩連結於沙腸袋設置之吊耳，輔助沙腸袋定位。
(3)沙腸袋體間如需搭接或縫接，填灌前應依契約圖說要求預留搭接長度或縫合強度為之。
3.2.5	地工沙腸袋填灌
(1)填灌沙腸袋，抽輸沙管線與灌注口臨時連結固定應採用適當之方式為之，如採用鐵絲固定，需注意鐵絲末端尖刺對穿刺袋體之風險，應於末端予以適當彎折。
(2)填灌初期應先以小壓力抽取沙源灌注，待沙腸袋體因輸沙初步成型與定位後，再加大壓力灌注。
(3)加大壓力灌注沙腸袋時，應配合有經驗技術工注意沙腸袋輸沙填充狀況及袋體排水狀況，填灌過程應適時移動灌注孔位，使整體沙腸高度皆可達契約圖說要求。
(4)沙腸袋粒料固體沈澱高度達設計高度80%〜90％後，廠商應以小壓力補灌，使沙腸袋整體線形完整。沙腸袋灌口處，如有局部因管線出水口沖沙導致高度不足情形，可改採小能量抽沙設備補灌，或以漏斗補沙方式為之。
(5)廠商填灌完成第一條沙腸袋，應由監造單位確認可達設計高度後，始可進行後續沙腸袋填灌作業。
(6)沙腸袋施工如有破損過大之情形，須以新品替換或廢棄，惟破損屬可加工修復者，應於監造單位核准後，送回原廠重製加工或於工地現場使用相同材質修補，廠商應依據沙腸袋縫接(或黏接)修補計畫辦理，此等替換或修補費用，概由廠商負責，不另給價。
3.2.6	封口
地工沙腸袋完成整體填灌後，應以束帶或綁繩或縫合等方式將灌注口確實封口，避免填灌沙料由灌注口流失。
3.2.7	表面保護工
地工沙腸袋屬柔性袋體結構，必要時應設置相關表面保護工如拋石、覆土或織布模板等，其表面保護工形式依工程需求而定，並依契約圖說施作，惟施作期間須注意對袋體的保護，避免破壞損傷灌注完成之沙腸袋。
# 3.3 檢驗
# 3.3.1 除契約另有規定外，地工沙腸袋依表1檢驗項目、方法、標準辦理檢驗，除抗紫外線檢驗項目外，其餘項目之檢驗頻率規定如下：
# (1)數量在10,000m2 以內，每次材料進場前取樣檢驗1次。
# (2)如超過10,000m2 以上，餘數未達5,000 m2 時，併入前一批檢驗單元，餘數超過5,000 m2 時，單獨增作一次檢驗。
# (3)如試驗結果不合格，同批貨得由監造單位再隨機抽取1組樣品複驗，若複驗結果仍不合格，則該批產品均須予以退件。
# (4)相關檢驗報告得由國內外合格實驗室或學術單位進行試驗。
# 3.3.2 地工沙腸袋填灌完成後，由監造單位會同廠商量測沙腸袋總高度，除契約另有規定外，沙腸袋總高度許可差為±20cm，若不符前述許可差規定，則廠商須補作至原設計高度。
4.	計量與計價
4.1	計量
除契約另有規定外，地工沙腸袋填灌以單元完成長度「公尺」計量。
4.2	計價
(1)如抽樣檢驗用途，破壞地工沙腸袋之原有材料完整性，致沙腸袋無法依設計尺寸填灌，監造單位得報請機關同意予以覈實計價。
(2)依契約詳細價目表內所列單價計價，契約單價已包括人工、材料、機具、設備、配件、運輸及損壞修補重作等費用，及其他為完成本工作所需之費用。
〈本章結束〉