經濟部水利署施工規範
第02336章
路基整理

# 1. 通則
## 1.1 本章概要
說明舖面(防汛路、停車場、廣場及步道等)工程中之路基整理，包括材料、設備、施工及檢驗等相關規定。
## 1.2 工作範圍
### 1.2.1 於舖築基層或底層前，路基頂面一切雜物之清除，及依設計圖說所示之中心線、高程、坡度及斷面所應進行整修滾壓，使其平順。
### 1.2.2 舖築基層或底層或混凝土舖面之前，對新舊路基之整理及維護。
## 1.3 相關章節
### 1.3.1 第01330章--資料送審
### 1.3.2 第01450章--品質管制
### 1.3.3 第02321章--基地及路幅開挖
### 1.3.4 第02331章--基地及路堤填築
### 1.3.5 第02722章--級配粒料基層
### 1.3.6 第02726章--級配粒料底層
## 1.4 相關準則
### 1.4.1 美國州公路及運輸協會(AASHTO)
#### (1) AASHTO T180 以10磅夯錘，落距18吋，決定土壤含水量與密度關係試驗法
#### (2) AASHTO T190 膨脹壓力及R值試驗(R值)
#### (3) AASHTO T191 用砂錐法測定工地密度試驗法
#### (4) AASHTO T193 加州承載比(CBR)試驗法
#### (5) AASHTO T238 土壤及土壤粒料工地密度之核子試驗法(淺層)
#### (6) AASHTO T292 路基土壤及未處理底層、基層材料之回彈彈性模 數(Mr)
#### (7) AASHTO T294 非膠結性粒狀底層、基層及路基土壤之回彈彈性 模數(Mr)
## 1.5 資料送審
### 1.5.1 品質管制計畫書
### 1.5.2 施工計畫
# 2. 產品
## 2.1 材料
### 2.1.1 借方材料由工區內規劃之河段採取，用於路基頂之路基土石料應擇優使用。
# 3. 施工
## 3.1 施工方法
### 3.1.1 基層或底層下之路基
#### (1) 於舖築基層或底層前，路基全寬均應清除草木及其他雜物，並將所有清除物依機關工地工程司指示予以運棄，低窪處或車轍之積水應先予排除之。
#### (2) 上述工作完成後，全路基面應修成均勻之表面，其平整度符合本章之規定。
#### (3) 在填方段路基頂面下75㎝以內之路基材料，應壓實至AASHTO T180最大乾密度之95％以上；在挖方段路基頂面下30㎝，應壓實至AASHTO T180試驗最大乾密度之95%以上。
#### (4) 若基面下有鬆軟材料，以致影響路基滾壓工作時，該部分路基應予翻鬆、曝晒、或挖棄換填符合設計路基強度R值之材料，然後依照機關工地工程司之指示，壓實至規定壓實度。
#### (5) 在路基整型修面時，其頂層過高部分應予刮除，所刮除之剩餘材料，用於頂層高程不足地點或棄置之。
#### (6) 缺料時應補充新料，將原有之頂層耙鬆，加水拌和，並滾壓整修至合乎規定。
#### (7) 經過整修後，路基頂面應保持其整修完成之狀態，並繼續維護直至基層或底層開始舖築時為止。
### 3.1.2 路面之路基
#### 路面舖築前，路基應具有正確之線形、高程及斷面，並須繼續維護直至舖面為止。
## 3.2 檢驗
除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表
名 稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
路基整理	平整度		3m直規測量，許可差不得大於3㎝	每1000m21次
路基整理	壓實度	AASHTO T180、 / AASHTO T191 / 或AASHTO T238	最大乾密度之 / 95%以上	每1000m21次

## 3.3 許可差
### 3.3.1 路基面之許可差
路基之表面如以3m直規平行於中心線或垂直於中心線測量時，與設計斷面高程之許可差不得大於3㎝。
## 3.4 保護
### 3.4.1 廠商應維護路基，避免遭受損害。在整修完成之路基上，除施工所必需外，應避免車輛之通行。
### 3.4.2 任何運輸用之車輛機具，如機關工地工程司認為使用時對路基或其下層材料，足以產生嚴重損害者，應依工程司之要求移走或不准通行。
### 3.4.3 所有在路基表面上之窪陷處、車轍及土面破損等，均應於繼續舖築下一層填築料前，由廠商自費修補之。
### 3.4.4 廠商應保護已整修之路基，使其勿受自用或外界車輛之損害。
### 3.4.5 廠商應經常修刮及滾壓路基面，俾能繼續保持完整良好之狀況。
# 4. 計量與計價

## 4.1 計量
「路床滾壓」按完工後經驗收合格之數量，以平方公尺計量。如契約詳細價目表內未列「路床滾壓」項目者，則不需計量。
## 4.2 計價
按契約詳細價目表內所列「路床滾壓」項目以每平方公尺單價計價，該項單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內，契約詳細價目表內未列「路床滾壓」項目者，則本項工作應視為已包括於契約詳細價目表內有關土石方工作之單價內，不另給價。

### 〈本章結束〉