經濟部水利署施工規範
第02726章
級配粒料底層

# 1. 通則
## 1.1 本章概要
說明舖面(防汛路、停車場及廣場等)工程中級配粒料底層之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

## 1.2 工作範圍
### 1.2.1 本章工作範圍涵蓋底層所用之級配粒料之篩選、拌和、撒舖、滾壓、維護等。
### 1.2.2 碎石級配底層
### 1.2.3 礫石級配底層
### 1.2.4 爐碴級配底層
### 1.2.5 天然級配底層
## 1.3 相關章節
### 1.3.1 第01330章--資料送審
### 1.3.2 第01450章--品質管制
### 1.3.3 第02336章--路基整理
### 1.3.4 第02742章--瀝青混凝土
### 1.3.5 第02745章--瀝青透層
### 1.3.6 第02747章--瀝青黏層
### 1.4 相關準則
### 1.4.1 中國國家標準(CNS)
#### (1) CNS 485 A3004 粒料取樣法
#### (2) CNS 486 A3005 粗細粒料篩析法
#### (3) CNS 487 A3006 細粒料比重及吸水性試驗法
#### (4) CNS 488 A3007 粗粒料比重及吸水性檢驗法
#### (5) CNS 489 A3008 細粒料表面含水率試驗法
#### (6) CNS 490 A3009 粗粒料(37.5㎜以下)磨損試驗法
#### (7) CNS 491 A3010 粒料內小於試驗篩75μm CNS 386材料含量試
#### 驗法
#### (8) CNS 1163 A3027 粒料單位質量與空隙試驗法
#### (9) CNS 1164 A3028 細粒料中有機物含量檢驗法
#### (10) CNS 1167 A3031 使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法
#### (11) CNS 1171 A3035 粒料中土塊與易碎顆粒試驗法
#### (12) CNS 3408 A3059 粗粒料(粒徑19㎜以上)磨損試驗法
#### (13)CNS 5087 A3086 土壤液性限度
#### (14)CNS 5088 A3087 土壤塑性限度
#### (15) CNS 6298 A1026 道路用碎石
#### (16) CNS 10989 A3209 現場粒料樣品減量為試驗樣品取樣法
#### (17)CNS 11298 A3225 粒料含水量乾燥測定法
#### (18) CNS 11827 A2203 道路用高爐爐碴
#### (19)CNS 12383 A3281 膨脹壓力及R值試驗(R值)
### 1.4.2 美國州公路及運輸協會(AASHTO)
#### (1) AASHTO T89 土壤液性限度
#### (2) AASHTO T90 土壤塑性限度及塑性指數
#### (3) AASHTO T104 使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法
#### (4) AASHTO T176 含砂當量試驗法
#### (5) AASHTO T180 以10磅夯錘，落距18吋，決定土壤含水量與 密度關係試驗法
#### (6) AASHTO T190 土壤膨脹壓力及R值試驗
#### (7) AASHTO T191 用砂錐法測定工地密度試驗法
#### (8) AASHTO T193 加州承載比(CBR)試驗法
#### (9) AASHTO T224 依粗粒料含量調整土壤夯實密度方法
## 1.5 系統設計要求
### 1.5.1 級配粒料底層，係將天然級配料或軋製碎石級配料，依設計圖說所示之線形、坡度、高程及橫斷面或依機關工地工程司之指示，按本章規範之規定舖築於已滾壓整理之路基或基層上。
### 1.5.2 舖於基層上者為底層，唯不用基層而直接將底層材料舖於路基上者亦稱底層。
## 1.6 資料送審
### 1.6.1 品質管制計畫書
### 1.6.2 施工計畫
# 2. 產品
## 2.1 材料
### 2.1.1 級配粒料之級配及品質，因所採用之路面厚度設計方法而異，故廠商應按設計圖或本章規範之規定供應所需之級配粒料，未經機關工地工程司之書面許可，不得採用他類級配粒料。
### 2.1.2 級配粒料須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害物質，且於加水滾壓後，容易壓成一堅固而穩定之底層者，其粗粒料應質地堅韌及耐久，經洛杉磯磨損試驗(CNS 490 A3009)結果，其磨損率不得大於50％。
### 2.1.3 級配粒料底層所用之材料應為岩石、礫石或爐碴軋製之碎石級配料或天然級配料。
### 2.1.4 底層級配粒料之級配及品質
底層所用級配料有下列三類型。如設計圖內未規定採用何種類型時，由機關工地工程司根據設計者之設計方法指定之，廠商應即照辦。底層所用級配料，必要時應按CNS 1167 A3031或 AASHTO T104硫酸鈉健度檢驗法試驗之，試驗結果其重量損失不得大於12％，又粗粒料中，以重量計算，至少應有75％以上具有2個以上之破碎面。
#### (1) 第一類型
第一類型底層級配料之級配，應符合表一內，Ａ或Ｂ型中之一種。
(表一)第一類型底層級配料之級配規定
試驗篩	通過方孔試驗篩之重量百分率
Mm	A	B
50.0(2in)	100	100
25.0(1in)	－	75～95
9.5(3/8in)	30～65	40～75
4.75(No.4)	25～55	30～60
2.00(No.10)	15～40	20～45
0.425(No.40)	8～20	15～30
0.075(No.200)	2～8	5～20

#### (2) 第二類型
##### A. 級配
採用此類型底層級配料時，應在施工前，由機關工地工程司在表二所列容許級配範圍內選定一種級配，或由廠商選定並徵得機關工地工程司之同意後，按所選定之級配施工。施工時，其實際級配與所選定級配之誤差，不得超過表二之規定。
(表二)第二類型底層級配料之級配規定
試驗篩	容許級配範圍	實際級配與所選定級配之許可差
㎜	通過方孔試驗篩之重量百分率
50.0(2in)	100	－２
37.5(1 1/2in)	95～100	±５
19.0(3/4in)	70～92	±８
9.5(3/8in)	50～70	±８
4.75(No.4)	35～55	±８
0.60(No.30)	12～25	±５
0.075(No.200)	0～8	±３

##### B. 品質
第二類型底層級配料之品質應符合表三之規定。
(表三)第二類型底層級配料之品質規定
試驗項目	試驗值
C.B.R.值，最少	80
或Ｒ值，最少	78
液性限度，最大	25
塑性指數	NP
含砂當量，最少	35

#### (3) 第三類型
##### A. 級配
第三類型底層級配料之級配應符合表四之規定。
(表四)第三類型底層級配料之級配規定
試驗篩	通過方孔試驗篩之重量百分率
㎜	Ａ	Ｂ
50.0(2in)	100
37.5(1 1/2in)	90～100
25.0(1in)	－	100
19.0(3/4in)	50～85	90～100
4.75(No.4)	30～45	35～55
0.60(No.30)	10～25	10～30
0.075(No.200)	2～9	2～9

##### B. 品質
第三類型底層級配料之品質應符合表五之規定。
(表五)第三類型底層級配料之品質規定
試驗項目	試驗值
C.B.R.值．最少	85
含砂當量，最少	40

### 2.1.5 級配粒料之拌和
除級配粒料之級配已符合設計圖或本章規範之規定者外，為使所用級配粒料之級配能符合規定，須以下列任何一法拌和之。
#### (1) 用拌和機拌和
##### A. 所用拌和機應經機關工地工程司之認可。拌和機應經常保持良好之狀態，其輪葉或葉片，應具有適當之尺度及淨空，並予適當之調節，俾經常能生產均勻之合格材料。
##### B. 拌和機應有足夠之生產能量，以便能在良好之工作效率下，繼續不斷地施工。
##### C. 拌和時，應視實際需要，均勻噴入適量之水，俾使舖築壓實時，能達到所需之壓實度。
#### (2) 用平路機拌和
##### A. 運至工地之級配粒料，如尚需另加粒料方能符合所規定之級配時，可在路基或基層堅實之情況下，以平路機拌和之。
##### B. 拌和時，通常係將較粗之粒料置於下層，較細之粒料置於上層，然後將粒料由路中翻至路側(或由路側翻至路中，視粒料之堆置位置而定），再由路側翻至路中，如是往返拌和直至級配均勻及試驗合格為止。
##### C. 拌和時應注意，勿使粒料有析離現象，並應避免損及路基或基層。
##### D. 在拌和過程中，應視實際需要，均勻灑以適量之水，務使級配粒料達到最佳含水量為度、俾使鋪築壓實時，能達到所需之壓實度。
#### (3) 用人工拌和
##### A. 如級配粒料數量不大時，得用鏟或其他工具以人工拌和至級配均勻為止。
##### B. 拌和時，應視實際需要，均勻灑以適量之水，務使級配粒料達到最佳含水量為度，俾使舖築壓實時，能達到所需之壓實度，惟應注意，在粒料乾拌均勻以前不得灑水。
# 3. 施工
## 3.1 施工方法
### 3.1.1 路基或基層整理
依第02336章「路基整理」之各項規定辦理。已修築完成之基層或原有路基必須照設計圖坡度、斷面等規定，維持良好狀況，如有坑洞、車槽、鬆散或凹凸不平等情形，必須予以翻修整理，增填合格粒料，滾壓堅實，至機關工地工程司認為滿意合格為止。
### 3.1.2 撒舖材料
#### (1) 運達工地之合格材料，按照設計圖規定厚度分層均勻撒舖或倒入舖料機之舖斗中，攤平於已整理完成之路基或基層面上；或分堆堆置於路基或基層上，然後以平路機攤平。
#### (2) 在撒舖之前，如機關工地工程司認為必要，應按其指示在路基或基層上灑水，以得一適宜之濕度。
#### (3) 撒舖時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按工程司之指示，以平路機拌和至前述現象消除為止。
#### (4) 級配粒料應按設計圖說所示或機關工地工程司指示之厚度分層均勻舖設，每層厚度應約略相等。
#### (5) 舖設時，應避免損及其下面之路基、基層或已舖設之前一層，並按所需之全寬度舖設。
#### (6) 所有不合規定之顆粒及一切雜物，均應隨時予以檢除。
#### (7) 級配粒料每層撒舖厚度應依機關工地工程司之指示辦理，其最大厚度須視所用滾壓機械之能力而定，務須足能達到所需之壓實度為原則。
#### (8) 每層壓實度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或機關工地工程司核准外，每層最大壓實厚度不得超過20㎝（通常鬆舖厚度約為壓實厚度之1.35倍）。所用粒料最大標稱尺度不得大於壓實厚度之1/2。
### 3.1.3 滾壓
#### (1) 級配粒料撒舖及整形完成後，應立即以10公噸以上三輪壓路機或振動壓路機滾壓。
#### (2) 滾壓時，如有需要，應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有適當之含水量，俾能壓實至所規定之密度。
#### (3) 如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。
#### (4) 滾壓時應由路邊開始，如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開始時須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅實，達到所規定之壓實度時為止。
#### (5) 在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。
#### (6) 壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實，如用手夯時，其重量不得小於23㎏，底面積不得大於630㎝2。
#### (7) 滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部分，然後滾壓平整。
#### (8) 分層舖築時，在每一層之撒舖與壓實工作未經機關工地工程司檢驗合格之前，不得繼續舖築其上層。
#### (9) 舖築上層級配料時，其下層表面應刮毛約2cm，以增加二層間之結合，並應具有適當之濕度，否則應酌量灑水使其濕潤。
#### (10) 最後一層滾壓完成後，應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再予滾壓。
#### (11) 刮平及滾壓工作應相繼進行，直至所有表面均已平整堅實，並符合設計圖說所示之斷面為止。
#### (12) 刮平及滾壓時，得視實際需要酌量灑水。
## 3.2 檢驗
### 3.2.1 工地密度試驗
#### (1) 試驗頻率
每一層至少應每1,000m2做密度試驗一次。
#### (2) 試驗方法
工地密度應以AASHTO T191(砂錐法)或AASHTO T238(核子儀法)等標準方法求之。
### 3.2.2. 級配及品質試驗
每600m3做一次試驗。
### 3.2.3 壓實度要求
#### (1) 級配粒料底層應滾壓至設計圖或特訂條款所規定之壓實度。
#### (2) 如無明確規定時，底層壓實度至少應達到依AASHTO T180方法試驗所得最大乾密度之95%以上，再以AASHTO T224方法校正所得最大乾密度之98％以上。
#### (3) 如試驗結果未達規定密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重新滾壓之方法處理，務必達到所規定之密度為止。
## 3.3 許可差
### 3.3.1 頂面平整度許可差
#### (1) 完成後之底層頂面應具平順、緊密及均勻之表面。
#### (2) 以3m長之直規沿平行於，或垂直於道路中心線之方向檢測時，其任何一點之高低差均不得超過±1.5㎝；如面層厚度在7.5㎝以下時，其底層頂面之高低差不得超過±0.6㎝，不合格處應予整平壓實。
### 3.3.2 厚度許可差
#### (1) 完成後之底層，由機關工地工程司隨機選取代表性地點鑽洞檢`測其厚度。
#### (2) 檢測之頻率為每1,000m2做一次。
#### (3) 檢測厚度結果，應符合下列規定。
##### A. 任何一點之厚度不得比設計厚度少1㎝以上。
##### B. 各點厚度之平均值不得小於設計厚度。
##### C. 如完成後之底層厚度未能符合以上規定時，應將其表面翻鬆後補充新料，並按規定重新滾壓至合格為止。經徵得工程司同意後，承包商得以上層較佳材料彌補不足之厚度，惟不得要求加價。
#### (4) 檢測厚度所留洞孔應以適當之材料填補夯實。
## 3.4 保護
### 3.4.1 已完成之底層應經常灑水保養，以防細料散失。
### 3.4.2 如底層於舖設面層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，應重新整平滾壓。
# 4. 計量與計價
## 4.1 計量
### 4.1.1 級配粒料底層依不同規格，按完工後經驗收合格之壓實數量，以立方公尺計算。
## 4.2 計價
### 4.2.1 依契約詳細價目表內所列不同材料規格，以立方公尺單價計價。
### 4.2.2 該項單價已包括材料之供應、運輸、裝卸、拌和、撒舖、灑水、滾壓、刮平及為完成底層所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所需之費用在內。
### 4.2.3 超出設計寬度及厚度所舖設之任何部分均不予計價。
### 〈本章結束〉