濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程材料設備檢（試）驗管制總表
項次	契約詳細表 / 項次	預定進場日期	進場數量	抽樣 / 日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料/設備 / 名稱	實際進場日期		抽樣 / 數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1-1	壹.一.6	111.3.3	42.5 M3	111.3.3	每200m3一組，餘數達40 m3以上者增做1組	42.5M3	合格	吳宗富 / 張繼文	景觀平台PC0+000~072
	結構用混凝土140kgf/cm2	111.3.3		1組		1組			報告編號:22-1085
1-2	壹.一.7	111.2.15	30M3	111.2.15	每200m3一組，餘數達40 m3以上者增做1組	30M3	合格	吳宗富 / 張繼文	0+000~0+015 / (RT)L型擋牆牆身
		111.2.15		1組		1組			報告編號:22-0619
		111.3.3	96M3	111.3.3		126 M3	合格	吳宗富 / 張繼文	L擋牆牆身出口右側0+040~053
		111.3.3		1組		2組			報告編號:22-1086
		111.3.4	10M3	111.3.4		136M3	合格	吳宗富 / 張繼文	出口車道擋牆左側牆身0K+000~020
		111.3.4		1組		3組			報告編號:22-1116
		111.3.9	67M3	111.3.9		203M3	合格	吳宗富 / 張繼文	景觀平台基礎0+001.5~021.5
		111.3.9		1組		4組			報告編號:22-1134
		111.4.8	32.5M3	111.4.8		225.5M3	合格	吳宗富 / 許士仁	臨路停車格緣石0+020~0+040
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	111.4.8		1組		5組			報告編號:22-1596
		111.4.29	62M3	111.4.29		287.5M3	合格	吳宗富 / 張順清	B牆坡面工
		111.4.29		1組		6組			報告編號:22-1597
		111.5.17	144M3	111.5.17		431.5M3	合格	吳宗富 / 張順清	停車場入口通道鋪面
		111.5.17		1組		7組			報告編號:22-1970
		111.5.21	50M3	111.5.21		481.5M3	合格	林新源 / 許士仁	景觀平台
		111.5.21		1組		8組			報告編號:22-1826
		111.5.28	130M3	111.5.28		611.5M3	合格	吳宗富 / 張順清	自行車停車區(B)
		111.5.28		1組		9組			報告編號:22-2124
2	壹.一.9	111.2.7	D13 / 13.76T / D10 / 1.35T	111.2.7	各規格每50T取樣1支，餘數達10T以上者增做1組;各規格至少取樣1支。	15.11T	合格	吳宗富 / 許士仁	L型擋牆
		111.2.7		D13 1支 / D10 1支		D13 1支 / D10 1支			拉伸試驗編號:22-0449 / 化性試驗編號: / C22-021102-1
	鋼筋SD280W	111.3.29	D10 / 4.38T	111.3.30		19.49T	合格	吳宗富 / 許士仁	路緣石
		111.3.29		D10 1支		D13 1支 / D10 2支			報告編號:22-1084
3-1	壹.一.10	111.2.9	8,939公升	111.2.9	每批進場辦理型號查驗	8,939公升	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.9		1桶		1桶
	固化劑	111.4.22	1,300公升	111.4.22		10, 239公升	合格	許俊鎧
		111.4.22		1桶		2桶
3-2	壹.一.10	111.2.7	24噸	111.2.9	每批進場辦理型號查驗	24噸	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.2.7		1包		1包
		111.2.14	23噸	111.2.15		47噸	合格	許俊鎧
		111.2.14		1包		2包
		111.2.21	23噸	111.2.22		70噸	合格	許俊鎧
		111.2.21		1包		3包
		111.2.25	23噸	111.2.26		93噸	合格	許俊鎧
		111.2.25		1包		4包
	水泥(固化步道)	111.3.2	23噸	111.3.3		116噸	合格	許俊鎧
		111.3.2		1包		5包
		111.4.15	23噸	111.4.16		139噸	合格	許俊鎧
		111.4.15		1包		6包
		111.4.21	23噸	111.4.22		162噸	合格	許俊鎧
		111.4.21		1包		7包
		111.4.27	10噸	111.4.28		172噸	合格	許俊鎧
		111.4.27		1包		8包
4	壹.一.11	111.7.15	120 / M3	111.5.4	每批進場辦理出廠證明查驗	120M3	合格	許士仁
	清碎石，2分	111.5.4		1次		1次
5-1	壹.一.12	111.4.25	1,454.4 / M2	111.4.25	拉伸試驗：以7,000m2取試樣一片，不足7,000m2，以7,000m2計。	1,454.4 / M2	合格	吳宗富 / 許士仁
	銲接鋼絲網 / 20*20cm， / D=13mm	111.4.25		1片		1片			報告編號:22-03591
5-2	壹.一.12	111.4.25	880M2	111.4.25		880M2	合格	吳宗富 / 許士仁
	銲接鋼絲網 / 20*20cm， / D=16mm	111.4.25		1片		1片			報告編號:22-03592
6	壹.一.12、14、15、16、19、27	111.3.7	330 / M3	111.3.7	級配粒料篩分析、洛杉磯磨損率：每一工程或每一料源至少1次。進料數量每1,000m2為一批檢驗1次，餘數500m2以下得併前一批檢驗；超過500m2單獨為一批檢驗。	330 / M3	合格	吳宗富 / 許浤喆	篩分析試驗 / 報告編號:22-0747
		111.3.7		1次		篩分析1次
		111.3.14	1,450 / M3	111.3.14		1,780M3	合格	吳宗富 / 許浤喆	停車場第一層工地密度 / 報告編號:22-0830
		111.3.14		5次		篩分析1次 / 工地密度5次
	碎石級配	111.3.22	320M3	111.3.22		2,100M3	合格	吳宗富 / 張繼文	磨損試驗(3/17取樣) / 報告編號:2202233 / 停車格0+130(第二層) / 報告編號:22-0959
		111.3.22		2次		篩分析1次 / 工地密度7次 / 磨損1次			入口車道(第一層) / 報告編號:22-0960
		111.4.25	230M3	111.4.25		2,330M3	合格	吳宗富 / 張繼文	人行步道 / 報告編號:22-1425
		111.4.25		2次		篩分析1次 / 工地密度9次 / 磨損1次			景觀平台 / 報告編號:22-1424
7	壹.一.15	111.5.19	925 / M2	111.3.30	每批進場辦理尺度查驗 / 1萬顆以下隨機取3顆抗壓試驗	925M2	合格	吳宗富 / 許士仁
	混凝土植草磚	111.3.29		3塊		3塊			報告編號:2202635
8-1	壹.一.17	111.6.9	5,821 M2	111.8.22	粒料級配、瀝青含量：同一拌和廠同一天供應之同一種瀝青，原則半天取樣1次，每批抽驗2件取平均值。	5,821 M2	合格	吳宗富 / 張繼文	堤頂道路
		111.8.22		瀝青含量2組 / 篩分析2組		瀝青含量2組 / 篩分析2組			瀝青含量試驗 / 報告編號:2207299 / 篩分析試驗 / 報告編號:2207300
		111.6.9	3,544M2	111.823		9,365M3	合格	吳宗富 / 張繼文	停車場面層
	瀝青鋪面(含黏層)，厚5cm	111.8.23		111.08.23		瀝青含量4組 / 篩分析4組			瀝青含量試驗 / 報告編號:2207316 / 篩分析試驗 / 報告編號:2207317
		111.6.9	1,319M2	瀝青含量2組 / 篩分析2組		10,684M3	合格	吳宗富 / 張繼文	六號越堤路、臨路側
		111.8.24		瀝青含量2組 / 篩分析2組		瀝青含量6組 / 篩分析6組			瀝青含量試驗 / 報告編號:2207451 / 篩分析試驗 / 報告編號:2207452
8-2	壹.一.18	111.6.9	3,614M2	111.5.23		3,614M2	合格	吳宗富 / 張順清	停車場底層
	瀝青鋪面(含透層)，厚5cm	111.5.23		瀝青含量1次 / 篩分析1次		瀝青含量1次 / 篩分析1次			瀝青含量試驗 / 報告編號:2204318 / 篩分析試驗 / 報告編號:2204319
9-1	壹.一.20	111.6.12	123M2	111.6.6	材料：辦理廠驗至少一次	123M3	合格	洪士傑 / 林谷豐	廠驗 / 耐磨耗性、耐候性、 / 材質分析、抗滑試驗
	瀝青LOGO彩繪	111.9.1		1次		1次			報告編號:TV-22-01675
9-2	壹.一.21	111.6.12	7組	111.6.6		7組	合格	洪士傑 / 林谷豐	廠驗 / 耐磨耗性、耐候性、 / 材質分析、抗滑試驗
	瀝青彩繪-鳥類	111.9.8		1次		1次			報告編號:TV-22-01675
9-3	壹.一.22	111.6.12	98M2	111.6.6		98M2	合格	洪士傑 / 林谷豐	廠驗 / 耐磨耗性、耐候性、 / 材質分析、抗滑試驗
	瀝青彩繪-波紋	111.9.3		1次		1次			報告編號:TV-22-01675
9-4	壹.一.67	111.6.12	4組	111.6.6		4組	合格	洪士傑 / 林谷豐	廠驗 / 耐磨耗性、耐候性、 / 材質分析、抗滑試驗
	瀝青彩繪-麥穗	111.9.7		1次		1次			報告編號:TV-22-01675
9-5	壹.一.68	111.6.12	-	111.6.6		-	合格	洪士傑 / 林谷豐	廠驗 / 耐磨耗性、耐候性、 / 材質分析、抗滑試驗
	瀝青彩繪-鋪面	-		1次		1次			報告編號:TV-22-01675 / 取消施作
10-1	壹.一.23	111.4.13	1,724M2	111.4.7	小石粒種類、外觀、顏色與大小：每批材料進場使用前至少檢驗1次	1,724M2	合格	許浤喆
	抿石子	111.4.7		1次		1次
10-2	壹.一.64	111.4.13	58M2	111.4.7		58M2	合格	許浤喆
	抿石子(藍色系)A牆	111.4.7		1次		1次
10-3	壹.一.65	111.4.13	12M2	111.4.7		12M2	合格	許浤喆
	抿石子(藍色系) B牆	111.4.7		1次		1次
11	壹.一.24	111.11.20	178M2	-	提出檢驗試驗報告，不必抽驗	178M2	-	-
	標線	111.9.7		-		-
12-1	壹.一.25	111.7.15	2座	111.5.24	每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	2座	合格	張繼文 / 吳宗富	熱浸鍍鋅試驗
	無障礙標準型標誌	111.5.24		1組		1次			報告編號: / M22-052401-1
12-2	壹.一.61	111.7.15	1組	111.5.24		1組	合格	張繼文 / 吳宗富	熱浸鍍鋅試驗
	親子停車位標準型標誌	111.5.24		1組		1次			報告編號: / M22-052401-1
12-3	壹.一.62	111.7.15	2組	111.5.24		2組	合格	張繼文 / 吳宗富	熱浸鍍鋅試驗
	標誌牌(禁)	111.5.24		1組		1次			報告編號: / M22-052401-1
12-4	壹.一.63	111.7.15	1組	111.5.24		1組	合格	張繼文 / 吳宗富	熱浸鍍鋅試驗
	停車場入口指示牌	111.5.24		1組		1次			報告編號: / M22-052401-1
13	壹.一.26	111.6.2	9支	111.06.16	每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	9支	合格	吳宗富 / 張繼文
	仿木階梯	111.6.15		尺寸檢驗1支		尺寸檢驗1支
14-1	壹.一.27	111.5.21	6支	111.5.17	每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	6支	合格	吳宗富 / 張繼文	賞鳥隧道
		111.4.28		1支		1支
	2000mmRCP, / B-3型管	111.8.11	4支	111.8.11		10支	合格	許俊鎧
		111.8.11		1支		2支
14-2	壹.一.28	111.2.18	16支	111.2.18		16支	合格	許浤喆	固化土步道
		111.2.18		1支		1支
	300mmRCP, / B-3型管	111.5.24	24支	111.5.24		40支	合格	許俊鎧
		111.5.24		1支		2支
14-3	壹.一.59	111.5.21	4支	111.4.28		4支	合格	許浤喆	生物通道
	600mmRCP, / B-3型管	111.4.27		1支		1支
15-1	壹.一.30	111.5.31	1座	111.3.1	1.鋁合金及不銹鋼材料取樣試驗各1次 / 2.每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	1座	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	鋁管，入口意象(造型塔巢)	111.7.2		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-2	壹.一.31	111.5.31	1座	111.3.1		1座	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	鋁板，入口意象(LOGO及字體)	111.7.14		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-3	壹.一.32	111.5.31	6塊	111.3.1	1.鋁合金及不銹鋼材料取樣試驗各1次 / 2.每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	6塊	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	鋁板，入口意象(東方白鸛造型板)	111.7.14		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-4	壹.一.33	111.5.31	1組	111.3.1		1組	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	導覽牌A(H=2.1M)	111.5.17		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-5	壹.一.34	111.5.31	3支	111.3.1		3支	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	金屬製品，導覽牌B(H=0.9M)	111.5.17		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-6	壹.一.35	111.5.31	1座	111.3.1		1座	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	方向指示牌(H=3M)	111.7.14		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-7	壹.一.36	111.5.31	3組	111.3.1		111.9.8	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	金屬製品，指示牌	111.9.8		1次		1次			鋁合金化學成分 / 報告編號:TK-22-00866 / 鋁管硬度 / 報告編號: TK-22-00866
15-8	壹.一.38	111.5.31	1組	111.3.1		111.9.8	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	不銹鋼車阻	111.9.8		1次		1次			不鏽鋼化學成分 / 報告編號:TK-22-00182 / 不鏽鋼抗拉試驗 / 報告編號: TK-22-00183
15-9	壹.一.39	111.5.31	93.6M	111.3.1 / 111.4.20 / 111.5.23	1.鋁合金及不銹鋼材料取樣試驗各1次 / 2.每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	93.6M	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣 / 烤漆膜厚、硬度試驗
	欄杆	111.4.20		不鏽鋼成分1次 / 尺寸檢驗1次 / 膜厚、硬度1次		不鏽鋼成分1次 / 尺寸檢驗1次 / 膜厚、硬度1次			不鏽鋼化學成分 / 報告編號:TK-22-00182 / 不鏽鋼抗拉試驗 / 報告編號: TK-22-00183 / 膜厚、硬度試驗 / 報告編號:111052504
15-10	壹.一.43	111.7.15	1組	111.3.1 / 111.6.29		1組	合格	吳宗富 / 許俊益	廠驗取樣
	塔巢含不銹鋼平台(1.2*1.2m)	111.6.29		不鏽鋼成分1次 / 尺寸檢驗1次		不鏽鋼成分1次 / 尺寸檢驗1次			不鏽鋼化學成分 / 報告編號:TK-22-00182 / 不鏽鋼抗拉試驗 / 報告編號: TK-22-00183
15-11	壹.一.69	111.7.15	16M	111.4.26		16M	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.4.26		尺寸檢驗1次		尺寸檢驗1次
	無障礙欄杆	111.7.15	2M	111.5.17		18M	合格	張繼文
		111.5.17		尺寸檢驗1次		尺寸檢驗2次
15-12	壹.一.74	111.7.15	14組	111.5.27		14	合格	許浤喆
	里程牌	111.5.27		尺寸檢驗1次		尺寸檢驗1次
16	壹.一.37	111.4.26	23組	111.4.26	每批材料進場使用前至少檢驗尺寸1次	23組	合格	許浤喆
		111.4.26		1次		1次
	仿木車阻	111.10.1	29組	111.10.1		52組	合格	許浤喆
		111.10.1		1次		2次
17-1	壹.一.41	111.5.30	1組	111.5.17	進場至少檢驗尺寸1次	1組	合格	許士仁
	立體雕塑A	111.5.13		1次		1次
17-2	壹.一.42	111.5.30	1組	111.5.17		1組	合格	許士仁
	立體雕塑B	111.5.13		1次		1次
18-1	壹.一.44	111.4.18	4組	111.4.18	進場至少檢驗尺寸1次	4組	合格	許士仁
	紙漿材料	111.4.18		1次		1次
18-2	壹.一.44	111.5.30	4面	111.5.13		4面	合格	許浤喆
	解說牌不銹鋼板及噴印	111.5.13		1次		1次
19	壹.一.47	111.1.17	600M2	111.1.17	抗拉強度、伸長率、正向透水率：5,000m2以內取樣1次	600M2	合格	童正安 / 張繼文
		111.1.17		1次		1次			報告編號: / DZ-22-00042-C-00544
		111.3.10	1,350 / M2	-		1,950M2	-	-
		111.3.10		-		1次
	地工織物，不織布	111.4.8	450M2	-		2,400M2	-	-
		111.4.8		-		1次
		111.4.27	450M2	-		2,850M2	-	-
		111.4.27		-		1次
20	壹.一.48	111.3.22	1,800 / M3	111.3.22	至少取樣試驗1次	1,800M3	合格	吳宗富 / 張繼文
	客土	111.3.22		1次		1次
21	壹.一.49	111.1.13	8,000 / 個	111.1.13	抗拉強度、應變強度、網目大小：每批材料進場使用前至少取樣試驗1次	8,000個	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.1.13		抗拉強度、網目大小1次		抗拉強度、網目大小1次			抗拉強度 / 編號:22-00020Y-1 / 網目大小 / 編號:111011408
		111.1.18	14,000 / 個	111.1.19		22,000個	合格	吳宗富 / 許浤喆
		111.1.18		抗拉強度、網目大小1次 / 尺寸1次		抗拉強度、網目大小2次、 / 尺寸1次			抗拉強度 / 編號:22-00031Y-1 / 網目大小 / 編號:111012006
		111.2.23	3,000個	111.2.23		25,000個	合格	吳宗富 / 張繼文
	客土袋	111.2.23		尺寸1次		抗拉強度、網目大小2次、 / 尺寸2次
		111.3.22	2,300個	111.3.22		27,300個	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.3.22		尺寸1次		抗拉強度、網目大小2次、 / 尺寸3次
		111.5.17	1,000個	111.5.17		28,300個	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.5.17		尺寸1次		抗拉強度、網目大小2次、 / 尺寸4次	合格	吳宗富 / 張繼文
22-1	壹.一.46	111.8.1	4000 / M2	111.4.2	每批進場種類、尺寸至少檢驗1次	4000M2	合格	許士仁
		111.4.2		1次		1次
		111.8.1	2500 / M2	111.4.9		6500 M2	合格	張繼文
		111.4.9		1次		2次
		111.8.1	1700 / M2	111.4.10		8200M2	合格	張繼文
		111.4.10		1次		3次
		111.8.1.	450 M2	111.4.26		8650 M2	合格	許士仁
		111.4.26		1次		4次
	噴植，噴植（草皮-狗牙根）	111.8.1	1570 / M2	111.5.1		10220M2	合格	張繼文
		111.5.1		1次		5次
		111.8.1	385M2	111.5.7		10605M2	合格	吳宗富 / 張繼文
		111.5.7		1次		6次
		111.8.1	200M2	111.5.13		10805M2	合格	許士仁
		111.5.13		1次		7次
		111.8.1	410M2	111.5.23		11215M2	合格	許士仁
		111.5.23		1次		8次
22-2	壹.一.51	111.10.30	15株	111.7.15	每批進場種類、尺寸至少檢驗1次	15株	合格	洪士傑 / 許俊益	苗圃驗苗
	喬木，台灣海桐	111.7.19		3株		3株
22-3	壹.一.52	111.10.30	10株	111.5.14		111.5.14	合格	許士仁
	喬木，黃槿	111.5.14		1株		1株
22-4	壹.一.53	111.10.30	672株	111.8.15		672株	合格	吳宗富 / 張繼文
	灌木，蔓荊	111.8.15		1株		1株
22-5	壹.一.54	111.10.30	1,404株	111.5.2		1,404株	合格	張繼文
	灌木，草海桐	111.5.2		1株		1株
22-6	壹.一.55	111.10.30	9,423株	111.4.14		111.4.14	合格	張繼文
	一般地被類，馬鞍藤	111.4.14		1株		1株
22-7	壹.一.62	111.10.30	22株	111.4.30		22株	合格	許士仁
	喬木，朴樹	111.4.30		1株		1株
22-8	壹.一.70	111.10.30	16株	111.4.30		16株	合格	許士仁
	喬木，楝樹	111.4.30		1株		1株
22-9	壹.一.71	111.10.30	660株	111.8.15	每批進場種類、尺寸至少檢驗1次	660株	合格	許浤喆
		111.8.15		1株		1株
	灌木，宜梧	111.10.30	663株	111.8.19		1,323株	合格	許浤喆
		111.8.19		1株		2株
23	壹.一.57	111.5.19	675M	111.3.30	1.每批進場辦理尺度查驗 / 2.1萬顆以下隨機取3顆抗壓試驗	675M	合格	吳宗富 / 許士仁
	高壓混凝土磚(10*20*8cm)	111.3.29		3塊		3塊			報告編號:2202634
24	壹.一.66	111.6.30	1式	111.7.9	進場至少檢驗尺寸1次	1式	合格	吳宗富 / 張繼文
	造型牆面B(陶板)	111.7.9		1次		1次
25-1	壹.一.3	111.1.11	1940 / M3	111.1.11	篩分析及夯實試驗至少1次	1,940M3	合格	顏昱淇 / 許士仁	堤前緩坡(第一二層)
		111.1.11		2次		2次			編號:22-0124 / 編號:22-0125
		111.2.10	2100 / M3	111.2.10		4,040M3	合格	吳宗富 / 許士仁	固化土步道
		111.2.10		2次		4次			報告編號:22-0461
		111.2.12	6843 / M3	111.2.12		10,883M3	合格	吳宗富許士仁	停車場區
		111.2.12		5次		9次			報告編號:22-0501
		111.2.18	750 / M3	111.2.18		11,633M3	合格	吳宗富 / 張繼文	堤前緩坡(第五層)
	土方工作，近運填方	111.2.18		2次		11次			報告編號:22-0588
		111.3.3	1,500M3	111.3.3		13,133M3	合格	吳宗富 / 許士仁	堤前緩坡(第八層)及停車場區(第一層)
		111.3.3		4次		15次			報告編號:22-0709 / 報告編號:22-0710
		111.3.7	1,500M3	111.3.7		14633M3	合格	吳宗富 / 許浤喆	停車場區(第二層)
		111.3.7		2次		17次			報告編號:22-0746
		111.4.1	733M3	111.4.1		15366M3	合格	吳宗富 / 許士仁	景觀平台(第二層)
		111.4.1		1次		18次			報告編號:22-1119
25-2	壹.一.4	111.4.25	5,000M3	111.4.25	篩分析及夯實試驗至少1次	5,000M3	合格	吳宗富 / 許士仁	生態島
		111.4.25		1次		19次			報告編號;22-1423
	回填方	111.5.16	2,835M3	111.5.16		7,835M3	合格	吳宗富 / 張繼文	生態島土方回填(第二層)
		111.5.16		1次		20次			報告編號:11-1694
26	壹.一.40	111.5.9	15組	111.5.9	進場辦理尺度查驗	15組	合格	吳宗富 / 許士仁
	石材，石椅	111.5.9		1次		1次
27	壹.一.76	111.6.13	45組	111.6.13	進場辦理尺度查驗	45組	合格	吳宗富 / 許士仁
		111.6.13		1次		1次
		111.7.1	15組	111.7.1		60組	合格	吳宗富 / 張繼文	堤前緩坡
		111.7.1		1次		2次
	石材	111.7.16	16組	111.7.16		76組	合格	吳宗富 / 許士仁	集水井
		111.7.16		1次		3次
		111.8.29	85組	111.8.29		161組	合格	吳宗富 / 張繼文	水防道路旁
		111.8.29		1次		4次